МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ДИпептидов С ПАРООБРАЗНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Губина Н.С.

студент

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань

nadia.23@bk.ru

Короткоцепные олигопептиды в настоящее время активно исследуются благодаря своей способности к самоорганизации с образованием различных типов наноструктур. Материалы на основе олигопептидов имеют большое практическое значение: фибриллы могут быть использованы в биомедицине, нанотрубки при разработке селективных сенсоров и устройств для хранения энергии, наносферы, обладающие жесткостью, превосходящей жесткость стали, при создании новых биосовместимых материалов.

Олигопептиды относятся к классу «мягких материалов» (soft materials), поскольку способны изменять взаимное расположение молекул в твердой фазе под действием внешних факторов. Эта особенность ранее была использована при разработке технологии получения наноструктурированных материалов путем насыщения аморфного слоя олигопептида различными парообразными соединениями [1].

Вместе с тем следует отметить, что систематических исследований взаимосвязи между свойствами растворителя, используемого для насыщения аморфных пленок олигопептидов, типом подложки, на которую наноситься слой олигопептида, и формой образующихся наноструктур до сих пор не проводилось.

В настоящей работе изучено взаимодействие парообразных органических соединений, относящихся к различным классам, и воды с тонкими пленками олигопептидов. Для изучения процессов связывания паров использовалось сенсорное устройство типа кварцевых микровесов на основе пьезоэлектрических резонаторов. Морфология тонких пленок олигопептидов, нанесенных на различные подложки, до и после взаимодействия с парообразными соединениями исследовалась с помощью атомно-силового микроскопа. Термическая стабильность продуктов насыщения порошков олигопептидов парообразными соединениями была изучена с помощью совмещенного метода термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом уходящих газов.

Было установлено, что для изученных олигопептидов в общем случае наблюдается уменьшение сорбционной емкости с увеличением размера молекул «гостей». Были определены интервалы термической стабильности олигопептидов и их продуктов насыщения органическими соединениями и водой. Было установлено, что в результате взаимодействия некоторых парообразных соединений с тонкими пленками олигопептидов происходит изменение их морфологии с образованием микро- и наноструктур различной формы и размеров.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Литература

1. Ryu J., Park C.B. High stability of self-assembled peptide nanowires against thermal, chemical, and proteolytic attacks // Biotechnol Bioeng. 2010, V.105, p. 221–230.