Электрокаталитическое восстановление кислорода на простых и сложных оксидах марганца: связь электрокаталитической активности с редокс-переходом Mn(IV)/Mn(III)

Рябова А.С.1,2, Poux T.2, Левин Э.Е.1, Напольский Ф.С.1

Аспирант

1Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2 Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé, UMR 7515 CNRS-University of Strasbourg, Strasbourg, France

E-mail: anuta_hrupalo@mail.ru

Реакция электрохимического восстановления кислорода в щелочной среде важна для функционирования щелочных топливных элементов. Исследование и разработка "бесплатиновых" материалов для катодов щелочных топливных элементов представляет интерес как для потенциальных приложений, так и для расширения круга модельных электрокаталитических систем.

Несмотря на многочисленные сообщения о том, что оксиды марганца обладают высокой каталитической активностью в реакции восстановления кислорода в щелочной среде, единой концепция влияния их фазового состава на электрокаталитическую активность не существует. Представленные в литературе данные об удельной активности часто противоречивы. Целью данной работы было систематические исследование серии дисперсных оксидов марганца (Mn2O3, MnOOH, MnO2 и A1-xA’xMnO3 (A=La, Pr, A’=Ca, x=0-0.2)), включающее наряду с определением электрокаталитической активности методом вращающегося дискового электрода также сравнение перезаряжения их поверхности методом циклической вольтамперометрии.

Все оксиды были охарактеризованы методами XRD, SEM и BET. В связи с ограниченной электронной проводимостью оксидов марганца для проведения электрохимических экспериментов использовали углерод-содержащие композиты [1].

Установлено, что удельная (в расчете на истинную поверхность) электрокаталитическая активность Mn2O3, синтезированных разными методами, выше, чем активность всех исследованных перовскитов, MnOOH, и MnO2. Обнаружено, что удельные активности коррелируют с величинами потенциалов редокс-перехода Mn(IV)/Mn(III) на поверхности оксидов. Предложено объяснение наблюдаемой зависимости в рамках рассмотренного нами ранее стадийного механизма восстановления кислорода на оксидах переходных металлов в щелочной среде [2,3].

Литература

1. Poux T., Napolskiy F.S., Dintzer T., Kéranguéven G., Istomin S.Ya., Tsirlina G.A., Antipov E.V.and Savinova E.R. Dual role of carbon in the catalytic layers of perovskite/carbon composites for the electrocatalytic oxygen reduction reaction // Catal. Today. 2012. № 189. p. 83–92

2. Poux T., Bonnefont A., Ryabova A., Kéranguéven G., Tsirlina G.A., Savinova E.R. Electrocatalysis of hydrogen peroxide reactions on perovskite oxides: experiment versus kinetic modeling // Phys. Chem. Chem. Phys. 2014. №16. p. 13595—13600.

3. Poux T., Bonnefont A., Kéranguéven G., Tsirlina G.A., Savinova E.R. Electrocatalytic oxygen reduction reaction on perovskite oxides: series versus direct pathway // Chem. Phys. Chem. 2014. №15. p. 2108–2120.

Благодарности: соавторам Антипову Е.В., Истомину С.Я., Цирлиной Г.А. (МГУ), Bonnefont A., Kéranguéven G., Савиновой Е.Р. (университет г. Страсбурга) за синтез и охарактеризование оксидных материалов и участие в обсуждение результатов.

Проект РФФИ-НЦНИ 13-03-91054а, министерство Франции (стипендия Eiffel для Рябовой А.С.).