Определение кинетических параметров для полимеризации 
метилметакрилата в массе
Султанова Алия Адиповна

Аспирант

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный университет экономики и сервиса, кафедра химии и химической технологии, Уфа, Россия

E–mail: tyc92@yandex.ru

Известно, что при высоких степенях конверсии мономера проявляется достаточно резкое нарастание вязкости полимеризационной системы, что ведет к проявлению гель-эффекта особенно при проведении полимеризации в массе. Гель-эффект имеет сильное влияние на скорость полимеризации, конверсию мономера, молекулярно-массовое распределение (ММР) и др. Поэтому исследование кинетики полимеризации невозможно без учета гель-эффекта. Признанной моделью учета гель-эффекта в случае полимеризации стирола является работа Хьюи-Хамелека [1].

Целью данной работы являлось определение параметров модели с учетом гель-эффекта, которые являются общими для всех экспериментальных данных по полимеризации метилметакрилата (ММА) в массе.

Методом Монте-Карло (ММК) моделировали опубликованные ранее экспериментальные данные по вещественно-инициированной полимеризации ММА в массе [2−5] и настоящей работы с учетом гель-эффекта по модели Хьюи-Хамелека.

Найдены параметры модели: константа скорости распада инициатора, зависимость эффективности инициирования от начальной концентрации инициатора, константа скорости роста цепей, константы скорости реакций диспропорционирования и рекомбинации макрорадикалов и константа скорости передачи цепи на мономер.

Таким образом, моделирование ММК полимеризации ММА в массе с учетом гель-эффекта по модели Хьюи-Хамелека с применением найденных параметров показало, что все известные экспериментальные данные по конверсии мономера, концентрации макрорадикалов и поведению ММР полиметилметакрилата в течение полимеризации достаточно хорошо описываются в рамках данной модели при одних и тех же параметрах.

(Автор выражает благодарность и признательность д-р. хим. наук В. М. Янборисову за помощь и поддержку при выполнении работы; д-р. хим. наук С. В. Колесову за предоставленные экспериментальные данные)

Литература

- Hui A.W., Hamielec A.E. Thermal polymerization of styrene at high conversions and temperatures. An experimental study // J. Appl. Polym. Sci. 1972, v. 16, p. 749.

- Balke S.T., Hamielec A.E. Bulk Polymerization of Methyl Methacrylate // J. App. Polym. Sci. 1973. v. 17. p. 905.

- O’Neil G. A., Wisnudel M. B., Torkelson J. M. An Evaluation of Free Volume Approaches to Describe the Gel Effect in Free Radical Polymerization // Macromolecules. 1998. v. 31. p. 4537.

- Ito K. Estimation of Molecular Weight in Terms of the Gel Effect in Radical Polymerization // J. Polymer. 1980. v. 12. p. 499.

- Stickler M., Panke D. Polymerization of methyl methacrylate up to high degrees of conversion: Experimental investigation of the diffusion‐controlled polymerization // J. Polym. Sci. 1984. v. 22. p. 2243.