Динамика лазерного тушения и восстановления фотолюминесценции наночастиц Si/SiOx.

Фекличев Е.Д.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: fekled@gmail.com

Устойчивый интерес к исследованию наночастиц кремния вызван хорошими перспективами их применений в фотонике, фотовольтаике, электронике, биомедицине и сенсорике [1]. Особый интерес представляют обладающие достаточно яркой красно-инфракрасной фотолюминесценцией (ФЛ) наночастицы Si, имеющие монокристаллическое ядро Si размером ядра d = 2÷7 нм, окруженное субоксидной оболочкой SiOx. С ростом d у таких гибридных наночастиц Si/SiOx наблюдается квантоворазмерный длинноволновый сдвиг максимума полосы ФЛ - от 700 до 900 нм). Кроме того, обнаружено, что интенсивность ФЛ наночастиц Si/SiOx может изменяться под действием лазерного излучения. В настоящей работе изучена динамика лазерно-индуцированного изменения интенсивности ФЛ наночастиц Si/SiOx, полученных из монооксида кремния SiO [1].

Эксперименты показали, что непрерывное лазерное воздействие с длиной волны λ=405нм на пленочный образец Si/SiOx вызывает его интенсивную красно-инфракрасную ФЛ, а в процессе облучения происходит постепенное уменьшение ("выжигание") интенсивности ФЛ - I. Например, при плотности мощности лазерного излучения – 0.0063 Вт/см2 величина I уменьшается на 30% за секунд. При увеличении W в диапазоне 0.0063 – 0.2 Вт/см2 скорость такого выжигания растет. Динамика выжигания люминесценции хорошо описывается двумя затухающими экспонентами . Ниже в Таблице приведены времена t1 и t2 в зависимости от интенсивности излучения лазера.

| W(405 нм), Вт/см2 | 0.18 | 0.121 | 0.0063 |
| --- | --- | --- | --- |
| t1, c | 55 | 62 | 83 |
| t2, c | 419 | 617 | 1652 |

Оказалось, что обнаруженное лазерно-индуцированное выжигание ФЛ наночастиц Si/SiOx может быть частично или даже полностью обратимым. Прежде всего, величина I после завершения непрерывного лазерного облучения имеет тенденцию к медленному восстановлению в масштабе 20 -200 минут. Скорость такого "темнового" восстановления растет с увеличением температуры образца. Исследовалось также влияние на ФЛ наночастиц Si/SiOx воздействия 3-ей гармоники импульсного Nd:YAG лазера длительностью 4нс, длиной волны 355 нм, плотностью энергии 0.1-0.5 Дж/см2. и частотой повторения импульсов 30Гц. Оказалось, что такое импульсно-периодическое излучение вызывает весьма слабое выжигание ФЛ наночастиц Si/SiOx. В то же время, оно вызывает быстрое (за несколько секунд) и практически полное восстановление величины I после осуществления выжигания ФЛ излучением непрерывного лазера.

Наблюдаемые эффекты лазерно-индуцированного выжигания ФЛ наночастиц Si/SiOx интерпретируются в рамках модели лазерной фотоионизаци люминесцентных центров в SiOx оболочке, а наблюдаемое темновое и импульсное лазерное восстановление ФЛ - процессами термо- и фото-индуцированной рекомбинации зарядов соответственно.

Литература

- Ischenko A.A., Fetisov G.V., Aslanov L.A. Nanosilicon: synthesis, properties, applications, methods of analysis and control. Cambridge: Taylor&Francis (UK). 2014