Взаимодействие оксидов графита H-GO и B-GO с полярными растворителями

Оксид графита является популярным на сегодняшний день материалом. Он используется как прекурсор при получении графена, очень перспективен для приготовления молекулярно-избирательных мембран; кроме этого, он используется как компонент биосенсоров, диодов и дисплеев, солнечных батарей.

Настоящая работа посвящена изучению сорбции оксидами графита H-GO и B-GO различныx полярных растворителей, таких как диметилсульфоксид, метанол, ацетонитрил, N-метил-2-пирролидон, тетрагидрофуран, диметилформамид. Нами определялись величины сорбции при высокой и низких температурах и составы сольватов для обоих оксидов графита.

Изучение сорбции проводилось  методом дифференицально-сканирующей калориметрии (ДСК) и изопиестическим методом. Изопиестический метод показывает сорбцию растворителя оксидом графита и состав высокотемпературного сольвата при давлении насыщенного пара данного растворителя при 298К, а с помощью ДСК можно установить состав низкотемпературного сольвата и величину сорбции при температуре плавления растворителя.  Результаты полностью воспроизводимы для 2-3 образцов оксида графита. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сорбция растворителя оксидами графита.

| Растворитель | HGO |  | BGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DSC, g/g | IPE, g/g | DSC, g/g | IPE, g/g |
| CH3CN | 0,48±0,02 | 0,34±0,01 | 0,53±0,03 | 0,25±0,02 |
| DMSO | 0,83±0,03 | 0,78±0,007 | 0,49±0,08 | 0,43±0,04 |
| THF | 1,09±0,08 | 0,53±0,01 | 0,66±0,08 | 1,01±0,05 |
| DMFA | 1,32±0,28 | 0,63±0,01 | 1,25±0,2 | 0,41±0,001 |
| CH3OH | 0,97±0,15 | 0,48±0,01 | 0,54±0,07 | 0,31 |

Полученные результаты соотносили с результатами рентгенофазового анализа (РФА).  Как показывает РФА,  межплоскостные расстояния в оксиде графита при низких температурах больше, чем при высоких, что соответствует большей сорбции растворителя. Полученные результаты можно описать в рамках простой термодинамической модели взаимодействия растворителя с оксидом графита.