Применение липосом для адресной доставки цисплатина в опухоль головного мозга

Кузнецов Илья Игоревич

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

Email: kuznec505@gmail.com

Производные платины широко используются при лечении онкологических заболеваний, однако, они обладают высокой системной токсичностью и быстро выводятся из организма. Использование различных наноконтейнерных систем для доставки таких препаратов позволяет увеличить максимально переносимую дозу и улучшить фармакокинетические характеристики. Кроме того, для увеличения времени циркуляции наноконтейнеров в крови используют модификацию их поверхности полиэтиленгликолем, а для селективной доставки в организме – конъюгацию с векторными группами к определенным клеткам-мишеням, например, к моноклональным антителам к рецептору фактору роста эндотелия сосудов типа 2 (VEGFR2). Одними из многообещающих систем для адресной доставки лекарств являются липосомы.

Целью данной работы является разработка стабильных VEGFR2-конъюгированных липосом, эффективно загруженных цисплатином (CDDP) и цис-диаминдинитратплатиной II (CDDP3).

Синтез липосомальных наноконтейнеров, конъюгированных с моноклональными антителами, состоял из трех этапов. Вначале получали липидную оболочку из фосфатидилхолина, холестерина, DSPE-PEG(2000), mal-DSPE-PEG(2000) и DPPG. К образцам для флуоресцентного анализа дополнительно добавляли 0,1% Dil. Затем производили загрузку лекарства путем эмульгирования липидной оболочки в водном растворе солей платины. При эмульгировании в водной среде образовывались жировые пузырьки, ограниченные внешней бислойной мембраной, с захваченным внутрь лекарством. Для получения однослойных липидных наноконтейнеров с узким распределением по размерам, их подвергали экструдированию через мембраны в 400, 200 и 100 нм. Последним этапом являлась конъюгация липосом с моноклональными антителами к VEGFR2 для обеспечения адресной доставки. Свободное лекарство и несвязавшиеся антитела удаляли при помощи гель-фильтрационной хроматографии с использованием Sepharose CL-6B. Физико-химические характеристики липосом были изучены методом динамического светорассеяния и рентгенофлуоресцентым анализом. Активность антител к их специфическим белкам-мишеням определялась иммуноферментным анализом. Цитотоксические свойства полученных препаратов изучали на культуре клеток глиома С6, используя MTT-тест.

В результате работы были успешно синтезированы стабильные отрицательно заряженные векторные липосомы. Максимальная емкость загрузки составила 24±4 % для липосом с CDDP3, что существенно превышает загрузку коммерчески доступных липосомальных наночастиц (Lipoplatin), у которых она составляет 10 %. Использование моноклональных антител к VEGFR2 показало увеличение токсичности системы приблизительно вдвое по сравнению с контролем (невекторные липосомы и неселективные IgG-липосомы).

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-15-00698, Договор о проведении НИР № 182-MRA между МГУ имени М.В. Ломоносова, "Сколковским институтом науки и технологий" и Массачусетским технологическим институтом (США).