Получение липосомальной формы амидов хлорина е6.

Грамма В.А., Гущина О.И.

Студент, аспирант

Московский государственный университет тонких химических технологий имени
М.В. Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, Москва, Россия

E-mail: v.gramma93@gmail.com

Одной из основных проблем современной медицины являются онкологические заболевания. Важное место среди применяемых в клинической практике методов лечения опухолей занимает фотодинамическая терапия – метод, базирующийся на селективном цитотоксическом повреждении опухолей синглетным кислородом и высокоактивными радикалами, генерируемыми молекулами фотосенсибилизатора при световом облучении [1]. В настоящее время для лечения больных применяются фотосенсибилизаторы второго поколения на основе фталоцианинов или хлоринов. Основным преимуществом современных хлориновых фотосенсибилизаторов является их быстрое выведение из организма, что позволяет проводить терапию в амбулаторном режиме, а также низкая темновая токсичность и широкая сырьевая база. Важно отметить, что поглощение света фотосенсибилизаторами второго поколения происходит в более длинноволновой области спектра, что благоприятно влияет на глубину проникновения излучения в биологических тканях при освещении. Однако большинство хлоринов нерастворимы в воде, что усложняет их введение в организм человека. Для решения данной проблемы применяются различные средства доставки [2]. Липосомальные контейнеры с инкапсулированным фотосенсибилизатором проявляют высокую эффективность доставки в сочетании с низкой токсичностью. Вследствие нарушения эндотелия капилляров опухолевых тканей липосомы селективно накапливаются в области патологии, не задерживаясь в здоровых тканях [3].

В нашей лаборатории были получены липосомальные частицы из соевого фосфатидилхолина, загруженные различными алкиламидами хлорина e6, при разном соотношении липида к фотосенсибилизатору. Для получения липосом применяли метод гидратации липидной пленки с последующей экструзией через микропористый фильтр. Размеры частиц были охарактеризованы методами динамического светорассеяния и просвечивающей электронной микроскопии. Влияние липидного окружения на спектральные свойства фотосенсибилизатора исследовано методами спектроскопии в УФ и видимой областях спектра и флуоресцентной спектроскопии. Обнаружено, что длительное хранение липосом, загруженных гидрофобными молекулами возможно в замороженном виде без изменения размера частиц и степени инкапсулирования лекарственного вещества.

Литература

- Каплан М.А., Капинус В.Н., Попучиев В.В. и другие. Фотодинамическая терапия: результаты и перспективы // Радиация и риск. 2013, Том 22, №3. c. 115-123.

- Voon S.H. et al. In Vivo Studies of Nanostructure-Based Photosensitizers for Photodynamic Cancer Therapy // Small. 2014, V. 10, №24. p. 4993-5013.

- Maruyama K. Intracellular targeting delivery of liposomal drugs to solid tumors based on EPR effects // Advanced Drug Delivery Reviews. 2011, V. 63, №3. p. 161-169.