Влияние эффекта парамагнитного иона на люминесцентные свойства гетерометаллических дибензоилметанатов состава EuxM1-xdbm3∙Phen (M = Gd, Y).

### Кошелев Д.С.

### студент

### МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E-mail: dan_kosh@mail.ru

Люминесцентные свойства координационных соединений (КС) лантанидов, к примеру, квазимонохроматическая эмиссия, большие времена жизни и высокие квантовые выходы позволяют их использовать во многих областях науки и техники. Не смотря на интенсивные исследования КС, в данной области науки остается много неизученного. Так при исследовании КС состава (EuxY1-x)2(tph)3·4H2O (Н2tph – терефталевая кислота) в нашей группе [1] была обнаружена уникальная особенность — интенсивность и квантовый выход люминесценции оставались неизменными в диапазоне концентраций люминесцирующего иона х = 0,005÷1. Данная уникальная особенность может позволить многократно уменьшить содержание дорогих РЗЭ в люминесцентных материалах,  однако практическое применение данных КС затруднено, так как они не растворимы.

Одним из факторов, ответственных за достижение подобной толерантности к разбавлению, является большая длина пробега триплетных экситонов по кристаллу, что, как мы выявили при исследовании соединений состава (EuxM1-x)2(tph)3·4H2O (M = Gd, Y), является одним из признаков систем с высокой толерантностью к разбавлению. Поиск в литературе КС лантанидов с большой длиной пробега экситонов, где предположительно могла проявиться такая же особенность, показал, что дибензоилметанаты европия с фенантролином обладают подходящей длиной пробега триплетных экситонов [2].

Для исследования влияния эффекта парамагнитного иона на эффективную длину пробега экситона были синтезированы КС EuxM1-xdbm3∙Phen (M = Gd, Y, Hdbm – дибензоилметанат). Эти КС в широком диапазоне концентраций демонстрируют ярко выраженную и высокоинтенсивную ионную люминесценцию европия, интенсивность которой начинает уменьшаться с х = 0.6 (М =Y), и с х=0.3 (М = Gd). Различные диапазоны постоянства люминесцентных свойств обусловлено влиянием эффекта парамагнитного иона, которым обладает гадолиний.

Таким образом, была обнаружена еще одна система КС с высокой толерантностью к разбавлению, которые, кроме того, являются растворимыми. Так же подтверждено увеличение диапазона постоянства люминесцентных свойств дибензоилметанатов за счет увеличения эффективной длины пробега экситона под влиянием эффекта парамагнитного иона, которым обладает гадолиний.

Литература

- Grishko A. Y. et al. Unusual Luminescence Properties of Heterometallic REE Terephthalates //European Journal of Inorganic Chemistry. – 2015. – Т. 2015. – №. 10. – С. 1660-1664.

- Black M. R., Chavez C., Brosha E. Exciton diffusion length of tris (dibenzoylmethane) mono (phenanthroline) europium (III) measured by photocurrent and absorption as a function of wavelength //Organic Electronics. – 2007. – Т. 8. – №. 5. – С. 601-605.