Синтез пористого роданида меди (I) для применения в качестве дыкопроводящего слоя в перовскитных солнечных ячейках

Тутанцев Андрей Сергеевич

Студент-бакалавр

Московский Государственный Университет имени Ломоносова, факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

E-mail: trytenhorosh@gmail.com

Перовскитные солнечные ячейки являются одним из наиболее перспективных типов фотовольтаических устройств. За 5 лет с момента их открытия, эффективность перовскитных ячеек взросла с 3,8% до 20,1%, что сопоставимо с эффективностью кремниевых фотоэлементов[1]. При этом потенциальная стоимость производства перовскитных фотоэлементов может быть значительно ниже. В качестве поглотителя света в перовскитных ячейках используется гибридные органо-неорганические соединения со структурой перовскита, состава ABX3, где А – органический катион(CH3NH2+, (NH2)2CH+), В – свинец или олово, а X – галоген (I, Br, Cl).  Основными элементами архитектуры перовскитных ячеек является светопоглощающий материал, p- и n-проводящие контакты. Для обеспечения высокой эффективности экстракции носителей дырок из светопоглощающего материала в дыркопроводник, используют p-проводники в виде пористых пленок, которых заполняются фазой перовскита.

На сегодняшний день самым распространенным материалом, используемым в перовскитных солнечных ячейках в качестве p-контакта, является органический p-проводник spiro-OМeTAD. Основными его недостатками являются высокая стоимость и низкая нестабильность. В связи с этим сегодня актуальна задача поиска других p-проводников. Одним из перспективных кандидатов на эту роль является роданид меди(I) (CuSCN), который обладает наилучшими проводящими характеристиками по сравнению с известными на сегодняшний день неорганическими p-проводниками. [2]

В данной работе роданид меди(I) был синтезирован методом «жертвенного темплата», в качестве которого были использованы коллоидные кристаллы из микросфер полистирола (диаметром 400 нм), полученные в виде пленок методом вертикальной конвекционной самосборки на дырочнопровдящих стеклах, покрытых оксидом индия-олова (ITO). Пленка темплата пропитывалась насыщенным водным раствором нитрата меди(II), а затем удалялся посредством отжига при 400 oС. В результате отжига были полученные пористые пленки оксида меди(II) (диаметром 400 нм), которые затем восстанавливались в токе газовой смеси аргона с водородом до пористой металлической меди. Плени пористого роданида меди(I) получали действием на медь смеси роданида натрия и уксусной кислоты. Свойства полученных образцов были исследованы методами РЭМ, РФА, СДО.

Исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI61316X0053

Список литературы

1.	US Natl. Renew. Energy Lab. data, http//www.nrel.gov/ncpv/.

2.	Qin P. et al. Inorganic hole conductor-based lead halide perovskite solar cells with 12.4% conversion efficiency // Nat. Commun. 2014. Vol. 5, № May. P. 1–6.