Исследование функциональных свойств SrFe1-xMoxO3-δ в качестве перспективного анодного материала для ТОТЭ

Шойнхорова Т.Б.

Студентка

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

Новосибирский Государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: shoynkhorova@gmail.com

Материалы на основе сложных оксидов со смешанной ион-электронной проводимостью привлекают внимание возможностью их применения в химической, газовой и энергетической областях промышленности. Они могут быть использованы в качестве мембранных материалов или сорбентов для получения чистого кислорода из воздуха, каталитической конверсии метана в синтез-газ, датчиков кислорода, в качестве электродов для твердотельных топливных элементов.

Технология ТОТЭ открывает перспективы более экологичных источников энергии в результате снижения уровня выбросов и повышения экономических характеристик за счет высокого КПД. Как известно, SrFeO3-δ обладает высокой смешанной ион-электронной проводимостью, следовательно, может быть перспективным материалом для использования в электрохимических устройствах, однако его недостатком является то, что при повышении температуры (>800 oС) и при падении парциального давления кислорода происходит упорядочение кислородных вакансий с образованием структуры браунмиллерита. Переход сопровождается изменением объема, что может являться причиной разрушения материала, с другой стороны приводит к резкому падению кислород-электронной проводимости.

Целью работы является разработка анодного материала для ТОТЭ на основе феррита стронция, допированного молибденом. Введение в структуру феррита стронция высокозарядных катионов Mo6+ повышает стабильность материалов и увеличивает ион-электронною проводимость. Были синтезированы перовскиты состава SrFe1-xMoxO3-δ (0≤x≤0.25). Полученные образцы были исследованы с помощью методов рентгенофазового анализа, термогравиметрии, сканирующего электронного микроскопа, элементного анализа. В работе получены детальные фазовые диаграммы «3−δ −lg pO2 −T» для SrFe1-xMoxO3-δ материалов, проведены расчеты термодинамических параметров. Измерена зависимость электропроводности материала от температуры и парциального давления кислорода. Получены коэффициенты термического расширения. С помощью метода обратной фазовой инверсии получены микротрубчатые мембраны состава SrFe0.75Mo0.25O3-δ.

Литература

- Savinskaya O.A., Nemudry A.P., Lyakhov N.Z. Synthesis and properties of SrFe1-xMxO3-z (M = Mo, W) perovskites // Inorg. Mater. – 2007. – V. 43. – P. 1350-1360.

- Starkov I., Bychkov S., Matvienko A., Nemudry A. Oxygen release technique as a method for the determination of ″δ–pO2–T″ diagrams for MIEC oxides // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2014. – V. 16. – P. 5527-5535.

- Markov A.A., Savinskaya O.A., Patrakeev M.V., Nemudry A.P., Leonidov I.A., Pavlyukhin Yu.T., Ishchenko A.V., Kozhevnikov V.L. Structural features, nonstoichiometry and high-temperature transport in SrFe1-xMoxO3-δ // J. of Solid State Chem. – 2009. – V. 182. – P. 799-806.