Синтез и люминесценция ароматических карбоксилатов диспрозия

### Абдрашитова Ирина Владимировна, Худолеева Владислава Юрьевна

### Студент

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

1543irina@rambler.ru

В настоящее время люминесцентные материалы на основе координационных соединений (КС) лантанидов (Ln) находят применение в различных областях, среди которых особенно выделяются медицина и телекоммуникации. В этих сферах особый интерес вызывают ИК люминофоры, в качестве которых обычно рассматриваются соединения Ln=Nd, Er, Yb, но они обладают низкой интенсивностью люминесценции из-за низколежащих резонансных уровней. Это приводит, во-первых, к сложности подбора лиганда, который будет эффективно сенсибилизировать ион лантанида, а во-вторых, к эффективному гашению люминесценции, в том числе концентрационному. Первую проблему можно решить, используя в качестве ИК люминофоров комплексы диспрозия, которые обладают люминесценцией как в видимой, так и в ИК области. Поскольку энергия его резонансного уровня практически совпадает с таковой у тербия, можно использовать лиганды, эффективно сенсибилизирующие люминесценцию иона тербия. Проблема концентрационного гашения может быть решена путем синтеза биметаллических комплексов, в которых часть люминесцирующих ионов (Dy) замещена на нелюминесцирующие ионы (Y).

Таким образом, цель данной работы заключается в получении комплексов диспрозия состава (DyxY1-x)(L)3∙nH2O, где в качестве лиганда (L) используются терефталат- (½ tph2-, n = 4), бензоат- (bz-, n = 1) и феноксибензоат-анионы (pobz-, n = 2), которые эффективно сенсибилизируют люминесценцию тербия [1,2]. Задача работы заключается в подборе лиганда L и соотношения металлов для повышения интенсивности люминесценции.

а) б)

а) Спектры люминесценции (Dy)(L)3∙nH2O и б) интенсивность люминесценции (DyxY1-x)(pobz)3∙2H2O

Показано, что наибольшей яркостью люминесценции обладают КС с L=pobz- и ½ tph2-, что связано и с большими величинами коэффициента молярной экстинкции. Образование твердых растворов (DyxY1-x)(pobz)3∙2H2O и (DyxY1-x)2(tph)3∙4H2O происходит во всем диапазоне x=0..1. Среди комплексов (DyxY1-x)(pobz)3∙2H2O наибольшей интенсивностью люминесценции обладает комплекс с x = 0.2.

- Kalyakina A. S. et al. OLED thin film fabrication from poorly soluble terbium o-phenoxybenzoate through soluble mixed-ligand complexes //Organic Electronics. – 2016. – Т. 28. – С. 319-329.

- Grishko A. Y. et al. Unusual Luminescence Properties of Heterometallic REE Terephthalates //European Journal of Inorganic Chemistry. – 2015. – Т. 2015. – №. 10. – С. 1660-1664.