Пластифицированные мембраны и  мембраны со смешанной матрицей на основе поливинилхлорида: приготовление, структура, свойства

Савон Н.А., Дмитренко М.Е.

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

Полимерные материалы в связи с уникальными физико-химическими характеристиками нашли широкое применение в различных областях науки и техники. Важной областью их применения является мембранная технология, в которой полимерные мембранные материалы используются для разделения жидких и газовых смесей. Одним из широко используемых полимерных материалов является поливинилхлорид. Данный полимер обладает хорошей химической и механической стойкостью, обладает хорошей пленкообразуемостью и экономической доступностью. К недостаткам данного полимера как мембранного материала можно отнести его низкую проницаемость.

Целью данной работы являлось введение органических пластификаторов в матрицу поливинилхлорида (диоктилфталат и о-нитрофенилоктиловый эфир), а также создание новых мембран со смешанной матрицей на основе композита поливинилхлорида (ПВХ) с фуллереном С60 и гидроксифуллереном С60(ОН)12 с целью улучшения физико-химических характеристик поливинилхлорида. Был разработан метод получения композитов ПВХ-фуллерен С60, ПВХ-гидроксифуллерен, ПВХ-фуллерен-гидроксифуллерен с использованием двух растворителей – о-дихлорбензола и тетрагидрофурана. На основе полученных композитов были созданы как непористые однослойные диффузионные мембраны, так и двухслойные композиционные мембраны путем нанесения тонкого селективного слоя раствора ПВХ и композитов с углеродными частицами на промышленные пористые подложки МФФК-0 и УПМ-20 с целью увеличения проницаемости. Структурные характеристики композитов и приготовленных мембран были изучены методом ИК спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Транспортные свойства мембран были исследованы в процессе разделения водосодержащих и органических бинарных смесей.

Было получено, что добавление углеродных наночастиц и органических пластификаторов в матрицу ПВХ приводит к изменению физико-химических характеристик и транспортных свойств мембран со смешанной матрицей, что обусловлено изменением структуры и морфологии. Введение гидроксифуллерена позволило изменить полярность системы.

Работа проведена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проект № 15-58-04034 бел_мол_а. Экспериментальная работа была проведена в ресурсных центрах Санкт-Петербургского государственного университета: Междисциплинарном ресурсном центре по направлению «Нанотехнологии», РЦ Методы анализа состава вещества, РЦ Физические методы исследования поверхности, РЦ Геомодель, РЦ Термогравиметрические и калориметрические методы исследования.