Особенности заполнения каналов в пленках анодного оксида алюминия при темплатном электроосаждении металлов

Яковлев Максим Владимирович

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: yakovlevmaxim98@gmail.com

Темплатное электроосаждение используется для получения нанонитей с 1970 года [1], однако работы по изучению особенностей роста металла в условиях пространственных ограничений, начали активно развиваться лишь недавно [2]. Кулонометрический контроль позволяет варьировать длину нитей, однако она зависит не только от протекшего заряда, но и от распределения формируемых наноструктур по размерам. Таким образом, для получения нанонитей заданной длины важно знать и учитывать особенности заполнения пористой матрицы.

Целью работы стало изучение влияния структуры матриц анодного оксида алюминия (АОА) на однородность и полноту их заполнения в процессе темплатного электроосаждения металлов.

Структура пористой пленки анодного оксида алюминия может быть представлена как двумерная гексагональная упаковка цилиндрических каналов, перпендикулярных подложке. Толщина мембраны пропорциональна заряду, пропущенному во время анодирования. Важно отметить, что в структуре АОА присутствуют тупиковые и ветвящиеся поры, рост металла в которых не возможен или протекает со скоростью, отличающейся от скорости формирования осадка в прямых каналах. Следовательно, структура матрицы может оказывать значительное влияние на степень ее заполнения металлом [3].

Для изучения процесса заполнения пор металлом методами одно- и двухстадийного анодирования алюминия в 0,3 М H2C2O4 при постоянном напряжении 40 В и температуре 0 – 5 °С были получены плёнки АОА различной толщины. Барьерный слой был удалён методом химического травления в 25% растворе фосфорной кислоты с электрохимическим детектированием момента открытия пор. Геометрические параметры матриц были определены методом статистической обработки микрофотографий пористых пленок АОА, полученных с помощью растровой электронной микроскопии. Для создания проводящего контакта на нижнюю поверхность мембран был термически напылён слой золота. В полученные таким образом мембраны была электрохимически осаждена медь в потенциостатических условиях из 0,1 М раствора CuSO4 в 0,1 М H2SO4 при потенциале осаждения -0,35 В. При использовании мембран АОА, полученных по одностадийной методике, степень заполнения, рассчитанная как отношение объёма металла в порах к их объёму составила 25%, что говорит о неоднородном заполнении матрицы. В дальнейшем планируется изучение влияния толщины матрицы АОА и степени её упорядоченности на процесс электроосаждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-13-00809).

Литература

- G. Possin. A Method for Forming Very Small Diameter Wires// Rev. Sci. Instrum., 1970,V. 41, P. 772.

- D.A. Bograchev, V.M. Volgin, A.D. Davydov. Simple model of mass transfer in template synthesis of metal ordered nanowire arrays // Electrochim. Acta, 2013, V. 96, P. 1.

- D.I. Petukhov, et al. Comparative study of structure and permeability of porous oxide films on aluminum obtained by single and two-step anodization // ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, V. 5, P. 7819.