Синтез новых слоистых соединений висмута со структурами Bi4Ti3O12 и PbBi5Ti3O14Cl

Черноухов Иван Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail:chernoukhovivan@yandex.ru

Многокомпонентные слоистые перовскиты на основе оксидов и оксогалогенидов висмута проявляют важные в прикладном отношении свойства: сегнетоэлектричество, суперионную оксидную проводимость, катализ селективного окисления метана в этилен, фотохимическое окисление органических загрязнителей, ловушки токсичных и радиоактивных ионов и.т.п. Однако многие хорошо изученные семейства приближаются к исчерпанию, поэтому актуален поиск как новых семейств и представителей, так и тенденций в структурообразовании и свойствах [1].

Целью данной работы стал синтез новых соединений висмута состава 
MeIIBaxBi4-xTi3-xNbxO14X и MeIIBi4Ti3-2xNbxMeIIIxO14X (MeII = Ba, Pb; MeIII = Cr, Fe, X = Cl, Br, I) со структурами срастания на основе фаз Ауривиллиуса (сегнетоэлектриков) и Силлена (катализаторов). Несмотря на очевидные перспективы развития, особенно возможности варьирования химического состава в необычно широких пределах, группа перовскитных оксогалогенидов висмута пока что изучена сравнительно поверхностно.

Изучены твёрдые растворы на основе сегнетоэлектрика Bi4Ti3O12: BaxBi4-xTi3-xNbxO12 (I; синтез при 800-860°C) и Bi4Ti3-2xNbxMeIIIxO12 (II-Me; синтез при 800-1050°C). Чистые образцы получены в диапазонах составов x ≤ 1.4 для I-Ba, x ≤ 0.6 (II-Fe), и x ≤ 0.3 (II-Cr; ранее не описан). Их взаимодействием с фазами Силлена получены новые соединения BaBi5Ti3O14Cl и BaBi5Ti3O14Br со структурами срастания. PbBi5Ti3O14Br не получен в широком диапазоне синтетических условий. Твердый раствор PbBi5Ti3O14Cl1-xBrx устойчив до x  0.6. Таким образом, в структуре PbBi5Ti3O14Cl возможно полное замещение Pb2+ на Ba2+, описанное ранее для родственных слоистых структур [2].

Литература

- D.O. Charkin. Modular approach as applied to the description, prediction, and targeted synthesis of bismuth oxohalides with layered structures. // Russian Journal of Inorganic Chemistry (Supplement) 2008. V. 53. P. 1977 – 1996.

- Charkin D. O. et al. Synthesis and cation distribution in the new bismuth oxyhalides with the Sillén–Aurivillius intergrowth structures //Dalton Transactions. – 2015. – Т. 44. – №. 47. – С. 20568-20576.