Исследование процессов спекания и стойкости к низкотемпературному окислению керамического композита MoSi2-WSi2 + Si3N4

Ахроров А.Ю.1, Титов Д.Д.2

Студент1, Старший научный сотрудкник, к.т.н.2

- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: akhrorov.akhmad@mail.ru

- Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), Москва, Россия

В настоящее время значительные усилия в науке и технике направлены на поиск и изучении материалов, способных работать в условиях окислительных сред и высоких температур. Дисилицид молибдена (MoSi2) имеет высокую коррозийную стойкость в газовых окислительных средах, не окисляется до 1700°С, относительно высокую твёрдость - это позволяет использовать MoSi2 и керамику на его основе в огнеупорной, химической и электротехнической промышленности [1]. MoSi2 широко используется в качестве электронагревательных элементов высокотемпературных печей, однако защитная плёнка SiO2, находящаяся на поверхности MoSi2, подвержена растрескиванию при термоциклировании. Применению керамики из MoSi2 в чистом виде препятствуют хрупкость при температурах ниже 1000°С, слабое сопротивление ползучести и интенсивное окисление в интервале от 500°С до 850°С [6]. Каждая из этих особенностей требует правильного выбора метода получения керамики и подбора добавок, способных улучшить нежелательные характеристики. Известно, что композиты, полученные в системе MoSi2-WSi2, характеризуются повышенной прочностью [5]. В работе [2] было показано, что литые твердые растворы состава 70 мас.% MoSi2 + 30 мас.% WSi2 (70/30) обладают максимальной прочсноть и низкой пористостью. В последнее время в литературе подчеркивается [3,4], что наиболее перспективным добавками для повышения стойкости к низкотемпературному окислению и увеличению предела прочности при изгибе является Si3N4.

В связи выше изложенным настоящая работа посвящена исследованию системы MoSi2-WSi2 (70/30) с добавлением 1; 2,5; 5; 10 и 15 мас.% -Si3N4. В работе были проведены дилатометрические исследования процессов усадки композитов от концентрации добавки -Si3N4. Измерены электрофизические и механические свойства. Построены кинетические кривые низкотемпературного окисление на воздухе при 750°С в течение 100 часов и рассчитаны параболические константы скорости окисления для всех составов.

Литература

- Самсонов Г.В., Дворина Л.А., «Силициды» // М., Металлургия, 1979 стр. 196.

- Титов Д.Д. «Влияние дисперсности порошка нитрида кремния на стойкость к низкотемпературному окислению в системе MoSi2-Si3N4» // Сборник трудов XIII Российско-Китайского Симпозиума «Новые материалы и технологии». М.: Интерконтакт Наука, Т.2, 2015, с. 896-900.

- Ko I., Kang H., Doh J., Yoon J., Shon I. «Properties and densification of nanocrystalline MoSi2–Si3N4 composite from mechanically alloyed powders by pulsed current-activated sintering» // J. Al. And Comp., V. 502, 2010, P. L10-L13

- Meschter P.J., «Low Temperature Oxidation of Molybdenum Disilicide» // Metall.Trans. A, V.23A, № 6, 1992, P. 1763–1772.

- Titov D.D., Kargin Yu.F., Lysenkov A.S., Popova N.A. and Gorshkov V.A. «Influence of WSi2 Content and Addition of Magnesium Alumosilicates on Oxidation and Strength Propertius of MoSi2-WSi2 Composites» // J. Inorg. Mat: App. Res. V 4, № 1, 2013, P. 66-70.

- Zhang H., Chen P., Yan J., Tang S., «Fabrication and wear characteristics of MoSi2 matrix composite reinforced by WSi2 and La2O3» // Int. J. of Ref. Met. & H. Mat., V.22, 2004, P. 271–275.