Наноструктурирование цинковых покрытий в условиях импульсного электролиза

Силина Дарья Геннадьевна

Студент 4 курса направления подготовки «Наноинженерия»

Липецкий государственный технический университет,

физико-технологический факультет, Липецк, Россия

e-mail: dashig1994@yandex.ru

В настоящее время остаются практически не изученными закономерности влияния наноструктурированного состояния на коррозионные свойства гальванических покрытий и условия их электроосаждения. Тем не менее, ряд экспериментальных данных [2, 3] свидетельствует об улучшении коррозионной стойкости нанокристаллических покрытий по сравнению с их микрокристаллическими аналогами. Перспективным методом получения таких покрытий являются нестационарные токовые режимы. Известно, что использование импульсного электролиза позволяет значительно улучшить характеристики формируемого покрытия [1].

В данной работе исследовались условия электроосаждения нанокристаллических цинковых покрытий из электролита составом 250г/л ZnSO4∙7H2O + 40г/л Al2(SO4)3∙18H2O + 75г/л  Na2SO4∙10H2O в условиях импульсной поляризации. Покрытия осаждали на поверхность сталей 08Ю, 45 и 60, оценку качества сформированного покрытия проводили  методами оптической и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), по результатам которой оценивали размер зерна и морфологию покрытия. В качестве факторов, влияющих на характеристики покрытия, были рассмотрены: продолжительность импульса (τимп) и паузы между импульсами (τп), плотность тока в импульсе (iимп), геометрическая развитость поверхности и структура подложки.

Изучение СЭМ-изображений стали 08Ю после импульсной поляризации с τимп и τп в интервалах от  1 до 10 с, показало, что уменьшение величины τимп сопровождается уменьшением размера кристаллитов покрытия (d) и подчиняется зависимости: d = 569,3ln(τимп) + 1248,7. В то время как изменение τп оказывает влияние на сплошность покрытия и не имеет четко выраженного влияния на размер зерна. При этом увеличение τп свыше 1 с является нецелесообразным из-за ухудшения внешнего вида покрытия.

Оценка размера зерна покрытия на поверхности стали 08Ю, полученного при режимах электроосаждения: τимп = 5с, τп = 1с и iимп = -0,03÷-0,07 А/см2, показала, что увеличение катодного тока в импульсе сопровождается уменьшением размера зерна до 1,5 мкм. Экспериментально установлено, что наибольшее измельчение кристаллитов цинкового покрытия в условиях импульсного электролиза происходит при τимп =1 с, τп =1 с и iимп = -0,07 А/см2 и достигает значения d ≈ 600 нм.

Увеличение геометрической развитости поверхности стали 08Ю сопровождается уменьшением размера зерна, что может быть связано с более высокой активацией центров зародышеобразования. Анализ состояния покрытия, нанесенного на стали 08Ю, 45 и 60, показал, что появление межфазных границ феррит/цементит в структуре сталей 45 и 60 приводит к качественному изменению внешнего вида покрытия, что, по-видимому, обусловлено появлением дополнительных активных центров зародышеобразования.

Литература

1. Данилов Ф.И., Проценко В.С., Бутырина Т.Е., Красинский В.А. Баскевич А.С., Квон С., Ли Д. Электроосаждение нанокристаллических хромовых покрытий из электролита на основе Cr(III) с использованием импульсного тока // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2011. Т. 47. №5. С. 494-501.

2. Драненко А.С., Лавренко В.А., Талаш В.Н. Коррозионная стойкость наноструктурированных пленок TiB2 в 3%-ном растворе NaCl // Порошковая металлургия. 2010. №3-4. С. 63-68.

3. Musil J., Vlcek J., Zeman P. Hard amorphous nanocomposite coatings with oxidation resistance above 1000 °C // Appl. Adv. Ceram. 2008. V. 107. P.148-154.