Физико-механические свойства пленок гуара и гидроксипропил гуара, наполненных нанокристаллической целлюлозой и хитином

Сотникова Ю.С.

студентка

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», институт материаловедения и технологий материалов, Москва, Российская Федерация

E-mail: sotnikova_94@mail.ru

Нанокристаллические полисахариды, в т.ч. стержнеподобные нанокристаллы целлюлозы (НКЦ) и хитина (НКХ), являются высококристаллическими жесткими наночастицами, выделяемыми из природных полимеров. Полисахариды являются аморфно-кристаллическими полимерами со сложной иерархической структурой, которые при кислотном гидролизе аморфных областей разделяются до нанокристаллических частиц, размер и морфология которых зависят от источника и метода выделения. Благодаря высокому отношению длины к диаметру нанокристаллические целлюлоза и хитин широко используются в качестве экологически чистых армирующих нанонаполнителей для модифицирования физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов на основе полиолефинов, сложных полиэфиров, природного каучука и др. В литературе также представлены работы по наполенению НКЦ и НКХ пленочных материалов на основе других полисахаридов, в т.ч. хитозана, что может быть перспективно для получения прочных пленок для пищевой промышленности. Однако, работ по получению нанонаполненных пленок на основе другого полисахарида – гуара и его производных – литературный поиск не выявил.

Целью работы являлось исследование механических и сорбционных свойств пленок гуара (Ashland, США) и гидроксипропил гуара (Rhodia, Франция), наполненных нанокристаллической целлюлозой и хитином. Согласно данным атомно-силовой микроскопии (АСМ) средний диаметр нанокристаллов целлюлозы составлял 85± 39 нм, средняя длина 159± 89 нм; для нанокристаллического хитина эти параметры 93± 42 нм и 131 ± 94 нм, соответственно. Для приготовления пленок использовали 1 мас-% водные растворы гуара и гидроксипропил гуара, в которые добавляли 0.5-10 мас-% лиофилизованных дисперсий нанокристаллической целлюлозы или хитина и обработывали ультразвуковом (И-10/0.63, Россия) в течение 2 мин. Затем методом сухого формования получали пленки в беспылевом шкафу при комнатной температуре.

Исследование деформационно-прочностных характеристик пленочных образцов проводили на разрывной машине Instron 5965 (США) при скорости движения захватов 2 мм/мин и расстоянием между ними 40 мм. Равновесную степень сорбции паров воды определяли выдерживанием пленок в эксикаторе над насыщенным раствором (NH4)2SO4 и рассчитывали, как отношение массы образца после 7 дней сорбции к массе исходного образца.

Исследование механических свойств наполненных нанокристаллическими полисахаридами пленок гуара и гидроксипропил гуара показало, что наполнение приводит к повышению нагрузки при разрыве (с 52.3±0.5 МПа для пленки гуара без НКЦ до 79.3±0.5 для пленки, содержащей 10 мас.% НКЦ) с одновременным увеличением относительного удлинения при разрыве (до 20%). Равновесная степень сорбции паров воды над насыщенным раствором (NH4)2SO4, зависит от типа полимерной матрицы и степени наполнения пленки.

Автор выражает благодраность к.х.н. Истомину А.В. (Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН) за образцы нанокристаллических полисахаридов и помощь в исследовании механических свойств пленок, а также Субчеву Е.Н. (МГУДТ) за проведение АСМ.