Эволюция фазовых состояний и зародышеобразование в модельной системе
(Ba,Sr)TiO3

Гринь П.Г.

магистрант 1 курса

Южный федеральный университет, Научно-исследовательский институт физики, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: grin.pavel@inbox.ru

Существенную роль в формировании сегнетопьезосвойств в системах, испытывающих концентрационные фазовые переходы (ФП) с изменением симметрии кристаллической решетки, играет образование и развитие объемных дефектов мезоскопического масштаба (кластеров) – зародышей новых фаз. Ранее нами были проведены исследования системы Pb(Zr,Ti)O3,  имеющей два ФП, результаты которых позволили   определить концентрационные интервалы кластерообразования в тетрагональной (Т) и ромбоэдрической областях фазовой диаграммы. Другой не менее известной и востребованной является система (Ba,Sr)TiO3 (BST). Твердые растворы (ТР) этой системы испытывают ФП: в интервале 0.225<x<0.350 - из Т фазы в псевдокубическую (Пск), в интервале 0.60<x<0.80 – из Пск в кубическую (К) [2]. Установление концентрационных интервалов кластерообразования в системе BST стало целью настоящей работы.

Объектами исследования стали ТР состава Ba1-xSrxTiO3, (0.00≤x≤0.10), изготовленные методом твердофазного синтеза из BaCO3, SrCO3, TiO2 с последующим спеканием по обычной керамической технологии. Кристаллическая структура образцов изучена методом порошковой рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН - 3 с использованием CoKα – излучения.

Установлено, что в области, близкой к BaTiO3, зарождение Пск фазы проходит в два этапа. Первый этап выделения кластеров в интервале 0.10<x<0.15 реализуется после значительного увеличения микродеформаций (Δd/d) при x=0.00-0.10 и сопровождается уменьшением размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) от ≈600 Å в чистом BaTiO3 до ≈300 Å в ТР с x=0.15. В интервале 0.15<x≤0.20 Δd/d почти не изменяются, а ОКР возрастают до 800 Å. На втором этапе скачком увеличиваются (x=0.225) и далее также скачком уменьшаются (x=0.30) Δd/d и ОКР, свидетельствуя о выделении кластеров Пкс фазы в самостоятельную структурную единицу при х≥0.30. В Пск области зависимость Δd/d(x) имеет широкий максимум, свидетельствуя о близости максимумов Δd/d соответствующих концентрациям ТР, в которых зарождаются кластеры Т и К фаз. В области, близкой к SrTiO3, зародыши Пск фазы в кубической матрице, исходя из зависимости Δd/d(x), появляются при x≈0.80. Наблюдаемые эффекты необходимо учитывать при разработке материалов на основе BST-системы.

Выражаю благодарность н.с. Шилкиной Л.А. и научному руководителю к.ф.м.н. Вербенко И.А. за помощь в проведении эксперимента и обсуждение результатов.

Работа выполнена на оборудовании центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики ЮФУ, при финансовой поддержке МОН РФ: базовая и проектная части гос. задания (тема № 1927, Задание № 3.1246.2014/К, проект № 213.01-2014/012-ВГ).

Литература

- Л.А. Шилкина, П.Г. Гринь, Л.А. Резниченко, С.И. Дудкина, Ю.И. Юрасов, О.Н. Разумовская. Формирование кластерной структуры в системе PbZr1−xTixO3. // ФТТ. 2016. Т. 58. №3. С. 537-542.

- Л.А. Шилкина, Х.А. Садыков, И.А. Вербенко, Л.А. Резниченко, С.И. Дудкина. Рентгенографическое исследование твердых растворов Ba1-xSrxTiO3 в интервале 0≤x≤1 при комнатной температуре. // Сб-к трудов Международного симпозиума «LFPM-2013», г. Ростов-на-Дону – г. Туапсе. 2013. Выпуск 2. Том II. С. 287-295.