Получение и исследование порошков для создания биорезорбируемых

материалов в системе трикальцийфосфат – карбонат кальция

Перанидзе К.Х.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

кафедра неорганического материаловедения, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: perika5@mail.ru

Одно из важных направлений современного неорганического материаловедения - разработка резорбируемых биоматериалов на основе фосфатов кальция для реконструкции дефектов костных тканей. В настоящее время ключевыми задачами исследований являются совершенствование механических и биологических характеристик керамических биоматериалов посредством приближения их состава к составу минеральной части костной ткани и создание материалов с контролируемой скоростью резорбции.

Гидроксиапатит (Ca10(PO4)6(OH)2) является основным минеральным компонентом костной ткани человека. Карбонат кальция в форме кальцита – биологически совместимое соединение, которое обладает высокой скоростью резорбции по сравнению с фосфатами кальция. Варьируя соотношение компонентов в данной системе возможно регулирование процессов растворения и осаждения апатита с участием внеклеточных жидкостей организма.

Существует два основных метода получения гидроксиапатита кальция: гетерофазное взаимодействие исходных компонентов (спекание) и осаждение из щелочных растворов. На практике преобладает синтез порошков путем осаждения из растворов. Данный способ позволяет получить мелкокристаллический гидроксиапатит, образованию которого, как правило, предшествует выпадение аморфного трикальцийфосфата (Ca3(PO4)2*nH2O). Из литературы известно, что в качестве исходных компонентов при синтезе гидроксиапатита и композиционных материалов на его основе могут быть использованы Ca(NO3)2, Ca(CH3COO)2, CaCl2, Ca(OH)2 (источник Ca2+) и (NH4)2HPO4, Na2HPO4, K2HPO4 (источник PO43- - групп). Для данного способа характерно множество изменяющихся факторов (pH раствора, температура, продолжительность синтеза), что зачастую не позволяет получить порошок с заданными химическими и физическими свойствами, сохранить стехиометрию Ca/P.

Таким образом, целью данной работы являлся синтез порошков для получения композиционных материалов в системе трикальцийфосфат – карбонат кальция. Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: изучить продукты синтеза с помощью рентгено-фазового анализа и методом термогравиметрии с масс-спектрометрическим окончанием, оптимизировать условия синтеза и изучить влияние различных спекающих добавок на процессы уплотнения и формирования микроструктуры и свойств керамики.

В ходе работы были синтезированы порошки карбоната кальция CaCO3 (модификация- кальцит/фатерит), в качестве прекурсоров использовались 1 М растворы Ca(CH3COO)2 и (NH4)2CO3; трикальцийфосфата совместно с гидроксиапатитом, в качестве прекурсоров были использованы Ca(CH3COO)2 (1 М р-р) и (NH4)2HPO4 (0,67 М р-р). Также был проведен синтез порошка смешанно-анионного состава из Ca(CH3COO)2, (NH4)2HPO4, (NH4)2CO3.

Были исследованы условия синтеза веществ и установлены факторы, влияющие на состав конечного продукта. Так, при синтезе аморфного трикальцийфосфата повышение кислотности среды приводит к выпадению брушита (CaHPO4*2H2O) и, соответственно, получению неоднофазного образца. В ходе работы были установлены закономерности термического разложения веществ в заданном интервале температур (600-800˚C). Результаты термического анализа показали, что основной проблемой при создании порошков в системе трикальцийфосфат – карбонат кальция является низкая термическая устойчивость соединения, которое начинает терять CO32- - группы при температурах существенно ниже необходимых для его спекания.