Синтез и свойства полупроводниковой нанокерамики p-типа СuAlO2

Кондратьева Д.Ю., Кытин В.Г., Кульбачинский В.А.,

Горбунова Д.А., Корсаков И.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: dianakondratyeva17@yandex.ru

Соединение CuAlO2 является широкозонным полупроводником p-типа и относительно мало исследовано до настоящего времени. В настоящей работе были синтезированы и исследованы образцы нанокерамики данного соединения.  Для получения образцов был синтезирован порошок CuAlO2 керамическим методом из Al2O3 и CuO. Поскольку соединение содержит Cu(I), то его синтез необходимо проводить либо в атмосфере с пониженным парциальным давлением кислорода, либо на воздухе при высокой температуре.  Было показано, что для получения однофазного продукта в атмосфере воздуха требуется отжиг при 1100 0С в течение 72 часов и промежуточные перемолы, что подтверждено рентгенографически. Показано, что CuAlO2 проявляет кинетическиую устойчивость к окислению и фазовому распаду в интервале температур от комнатной до 1100 0С на воздухе. Из полученного порошка сформированы и спечены керамические таблетки. Разработана методика MOCVD осаждения тонких пленок CuAlO2 на монокристаллические подложки. Экспресс-тесты на знак коэффициента Зеебека подтвердил p-тип полученных керамических таблеток. Измерения температурной зависимости сопротивления показали, что зависимость описывается активацинным законом в интервале температур (150-300) К с энергией активации с энергией активации 0,25 эВ. В исследованных образцах CuAlO2 было обнаружено возникновение электрического напряжения под действием магнитного поля в отсутствии электрического тока через образец.

Работа поддержана РФФИ, грант РФФИ   15-03-07408а