Электрические и оптические свойства нанокомпозитов поли-пара-ксилилена и серебра

Вдовиченко А.Ю.1, Евдакимов А. Я.2

1аспирант, Московский педагогический государственный университет, институт физики, технологии и информационных систем, Москва

2студент, Московский физико-технический институт, факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, Москва

VdArtem@ya.ru

Одними из причин интереса к металл-полимерным нанокомпозитам являются их  необычные оптические и электрические свойства: плазмонный резонанс [1], регулируемая ширина запрещённой зоны, Кулоновская блокада, прыжковая проводимость и другие. Эти свойства сильно зависят от концентрации, размера и распределения наночастиц, а возможность управлять ими очень важна для получения желаемых свойств материала.

Образцы с различными концентрациями неорганической компоненты были получены методом полимеризацией из газовой фазы на поверхности [2], заключающимся в следующем: на первой стадии соосаждали в высоком вакууме (10-5 торр) мономер п-ксилилен и серебро на охлаждённую (-193 оС) подложку, а на второй соконденсат разогревали и происходила полимеризация. У образцов были исследованы оптические и электрические свойства.

In situ исследованы температурные зависимости проводимости на постоянном токе в ходе реакции полимеризации композита и температурные зависимости проводимости уже сформированного материала. Показано, что при превышении концентрации серебра порога перколяции происходит смена типа проводимости с металлического на активационный.

Оптические свойства были исследованы методами уф спектроскопии. Обнаружено что композиты демонстрируют явление поверхностного плазмонного резонанса с пиком в диапазоне 450-480 нм. При увеличении концентрации серебра наблюдается красный сдвиг пика поглощения, а также характер поглощения материала в длинноволновой области существенно меняется при увеличении концентрации серебра выше порога протекания. Продемонстрирована эволюция спектров поглощения при отжиге, что можно связать с агрегацией наночастиц.

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-29-01267

Литература

- Prashant K. Jain, Xiaohua Huang, Ivan H. El-Sayed, Mostafa A. El-Sayed. Review of Some Interesting Surface Plasmon Resonance-enhanced Properties of Noble Metal Nanoparticles and Their Applications to Biosystems // Plasmonics 2007, Vol 2, pр 107–118.

- Григорьев Е.И., Завьялов С.А., Чвалун С.Н. ГПП синтез поли-п-ксилилен-металл (полупроводник) нанокомпозиционных материалов для химических сенсоров // Российские нанотехнологии. 2006, Том 1, № 1, 2., стр. 58-69.