Исследование кристаллизации стекол в системе Na2O-SrO-Cr2O3-MoO3-B2O3

Пакленков Владислав Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: vladpaklenkov@mail.ru

Двойные перовскиты вблизи температуры Кюри способны сильно менять электрическое сопротивление в приложенном магнитном поле, это эффект колоссального магнитосопротивления (КМС). Такие материалы являются перспективными для изготовления различных магниточувствительных датчиков. Одним из вариантов получения подобных материалов может быть кристаллизация перовскитов в многокомпонентном оксидном стекле. В результате может образоваться стеклокерамический композит, в котором зерна перовскита находятся в аморфной или кристаллической боратной матрице и разделены диэлектрическими прослойками матричных фаз.

Были изучены две серии образцов: 1 (50 масс. % Sr2MoCrO6, 50 масс. % Na2B4O7) и 2 (60 масс. % Sr2MoCrO6, 40 масс. % Na2B4O7). Образцы стекол были получены закалкой расплава во вращающиеся металлические валки. По данным РФА для образцов стекол полученных плавлением при 1200 ºС состав 2 содержит кристаллические фазы, что связано с меньшим содержанием стеклообразующего оксида бора в составе. Поскольку состав 1 более перспективен ввиду отсутствия кристаллических фаз, то для него была проведена серия плавок при различных температурах: 1100 ºС, 1200 ºС, 1450 ºС, соответственно. По данным РФА в образце 1100 содержится примесь SrMoO4, в образце 1200 кристаллических фаз не обнаружено, а в образце 1450 присутствует Cr2O3.

Для аморфизованного образца 1200 был проведен дифференциальный термический анализ (ДТА). Образец нагревался от комнатной температуры до 850○C. Была получена кривая ДТА с небольшими экзотермическими пиками при 530 и 575○C, большим экзотермическим пиком при 600○C и эндотермическим пиком средней интенсивности при 690○C. Для определения фазового состава стеклокерамики были произведены изотермические отжиги образцов стекол в токе аргона насыщенного парами аммиака при температуре 750 и 800 ○C. Было показано, что образцы все образцы имеют одинаковый фазовый состав (SrMoO4, перовскит, CrO), однако их содержание различно. При переходе от 1100-750 к 1200-750 происходит снижение содержания молибдата стронция (SrMoO4) и увеличение содержания перовскита и оксида хрома (II). Таким образом, было показано, что температура термостатирования расплава, а также условия последующей термообработки существенно влияют на состав и свойства стеклокерамики. Работа поддержана грантом РФФИ 16-03-00888-А.

Примечание. Выражаю благодарность в подготовке данной работы своему научному руководителю ассистенту, к.х.н. Васильеву А.В.