Использование метода пьезокварцевого микровзвешивания для определения редокс-эквивалента порфина магния в процессе электрополимеризации

Гончарова О.А.1, Пырков П.В.1, Конев Д.В.2

1студенты; 2старший научный сотрудник, к.х.н.

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: pavlikpyrkov@mail.ru, olla.gonchar@mail.ru

Проводящие полимеры на основе порфиринов в настоящее время получили широкое применение, на их основе создаются катализаторы, сенсоры, полупроводники и лекарственные средства. Синтез полимеров, содержащих порфирины, проводится реакциями гетерополимеризации, электрополимеризации, а также полимеризацией с использованием спейсеров. В последние годы были получены полипорфины – новый класс электроактивных материалов, сочетающих в себе свойства проводящих полимеров и молекулярных порфинов (порфиринов без заместителей). Полипорфины получают реакцией электроокисления мономерного порфина магния MgP в растворе ацетонитрила (0,5 – 2 мМ) [1]. При этом на поверхности электрода образуется нерастворимая плёнка, предположительно состоящая из молекулярных цепей с мезо-мезо связью между соседними порфиновыми циклами.

Целью работы являлся синтез полипорфина магния и дальнейшее установление его структуры с помощью измерения его редокс-эквивалента методом кварцевого микробаланса.

***

В настоящей работе был синтезирован полипорфин магния pMgP, методом пьезокварцевого микровзвешивания были определены его масса и редокс-эквивалент. В ходе работы с помощью редокс-эквивалента было установлено, что на образование одного звена затрачивается два электрона, т. е. каждое звено полимерной цепи имеет две одинаковые связи с соседними циклами. Исходя из того, что у порфина магния наибольшую реакционную активность имеют мезо-атомы углерода в макроцикле, можно сделать вывод, что указанные связи мономерного звена имеют мезо-мезо характер. Таким образом, при окислении раствора порфина магния на электроде образуется полимер, состоящий из порфиновых циклов, связанных в мезо-мезо положении.

Литература

- M. A. Vorotyntsev, D. V. Konev, C. H. Devillers, I. Bezverkhyy, O. Heintz Magnesium(II) polyporphine: The first electron-conducting polymer with directly linked unsubstituted porphyrin units obtained by electrooxidation at a very low potential // Electrochim. Acta 2010, 55, 6703 – 6714.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-13-01244).