Синтез нанокомпозитов WO3/TiO2 для применения в фотокаталитических процессах

Хазова К.М.1, Козлов Д.А.1, Лебедев В.А. 1, Гаршев А.В. 1,2

Студентка (бакалавриат)1 курс; студент (бакалавриат) 4 курс; техник; к.х.н., доцент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

dly.rabota.kr@yandex.ru

Благодаря высокой фотокаталитической активности (ФКА), низкой стоимости и химической стабильности диоксид титана успешно применяется в качестве фотокатализатора для реакций разложения органических примесей. Несмотря на все преимущества, диоксид титана имеет принципиальное ограничение: так как его ширина запрещенной зоны больше 3 эВ, то генерация свободных носителей заряда в нем возможна только при облучении электромагнитным излучением ультрафиолетового диапазона. Для использования диоксида титана как фотокатализатора в видимом диапазоне электромагнитного излучения, к примеру, используются композиционные материалы состава полупроводник/TiO2.

Основной целью нашей работы являлось получение композиционных материалов WO3/TiO2 с различной долей компонентов и их различным пространственным распределением, а также изучение их фотокаталитических свойств. Композиты WO3/TiO2 были синтезированы двумя способами. Первый включает в себя импрегнацию (пропитку) при вакуумировании коммерчески доступного препарата TiO2 P25 Evonik-Degussa раствором вольфрамата аммония нужной концентрации с последующей сублимационной сушкой и отжигом. Отжигом полученного препарата при различных температурах были получены композиты WO3/TiO2. Другим способом, используемым нами для получения нанокомпозитов указанного состава, был одностадийный гидротермальный синтез.

Полученные образцы были исследованы методами рентгенофазового анализа, спектроскопии диффузного отражения, просвечивающей и растровой электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом. Данные рентгеноспектрального микроанализа образцов с малой массовой долей оксида вольфрама (<10%), полученных методом импрегнации, подтвердили равномерное распределение вольфрама в образцах. Однако установление распределения его в образцах было затруднено, так как ни рентгенофазовый анализ, ни спектроскопия диффузного отражения, ни рентгеноспектральный микроанализ не давали аналитического сигнала о присутствии отдельной фазы оксида вольфрама. Исследование морфологии поверхности  композитов с более высокой массовой долей WO3 (>30%) методом растровой электронной микроскопии показало, что при увеличении массовой доли оксида вольфрама в образце  появляются крупные агрегаты, не содержащие титана. В связи с этим можно сделать предположение, что при малых массовых долях оксида вольфрама он равномерно распределен по поверхности и не образует объемной фазы.

Рентгенофазовый микроанализ образцов с большим содержанием массовой доли оксида вольфрама показал, что в случае синтеза методом импрегнации с последующим отжигом преимущественно образуется оксид вольфрама моноклинной сингонии, а в случае образцов, полученных гидротермальным методом синтеза – гексагональной.

Измерение фотокаталитической активности полученных композиционных материалов производилось по реакции разложения модельного красителя метилового оранжевого.

Работа проводилась при поддержке Программы Научного Развития МГУ им.М.В.Ломоносова и РФФИ (№ 15-03-99537).