Гибридные материалы на основе наночастиц магнетита и золота – синтез, структурное исследование и тестирование на живых системах

Ефремова М.В.1,2*, Блохина А.Д.1,2, Гаранина А.С.1,2, Гребенников И.С.2, Абакумов М.А.2, Щетинин И.В.2, Савченко А.Г.2, Мажуга А.Г.1,2, Клячко Н.Л.1

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

*аспирант 1 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: efremova33@mail.ru

Устойчивый интерес исследователей к наночастицам магнетита в настоящее время связан с их потенциальным применением в терапии и диагностике, однако этому препятствует токсичность и неустойчивость наночастиц магнетита в физиологических условиях. Решить эту проблему может создание гибридных систем на основе магнетита и золота – инертного биосовместимого материала. Нами были исследованы гибридные наночастицы магнетит-золото с двумя типами структуры: золото как материал оболочки (1 тип) либо в виде отдельных частиц на поверхности магнетита (2 тип).

Синтез гибридных наночастиц 1 типа проводился следующим образом: наночастицы магнетита диаметром 9±2 нм получали методом соосаждения хлоридов железа (II, III), далее их покрывали золотой оболочкой путем итерационного восстановления золотохлористоводородной кислоты гидрохлоридом гидроксиламина. Согласно данным TEM и EDX-спектроскопии, полученные наночастицы обладали диаметром 31±4 нм и содержали железо, однако его сигналы (К-линия, 7,1 кэВ) не были локализованы, что не позволяет говорить о наличии единого магнитного ядра. В то же время, при помощи метода HRTEM было обнаружено наличие множества вкраплений (диаметром 3-4 нм) в матрице золота каждой частицы, которые с большой долей вероятности представляют собой магнетит. Дополнительным доказательством этого факта служит наличие железа в образце по данным ICP MS после промывания частиц соляной кислотой. Таким образом, полученную структуру следует называть «кластер-оболочка». Данные наночастицы, покрытые меркапто-полиэтиленгликолевой кислотой, были нетоксичны для раковых клеток предстательной железы человека, а также обладали значениями высокими значениями R2-релаксивности (>190 мМ-1с-1).

Синтез гибридных наночастиц 2 типа также подразделялся на два этапа. Вначале путем восстановления золотохлористоводородной кислоты олеиламином были получены сферические наночастицы золота диаметром 9±2 нм, затем они использовались в качестве зародышей при термическом разложения пентакарбонила железа в октадецене. В результате были получены так называемые гантелеобразные структуры – попарно связанные между собой на границе раздела фаз наночастицы золота и магнетита (кубической формы, диагональю 25±6 нм). Методом HRTEM (впервые для данного типа структуры) был обнаружен эпитаксиальный рост наночастиц магнетита на поверхности золота с взаимной ориентацией плоскостей [311] и [111]. Данные наночастицы были переведены в водную фазу при помощи блок-сополимера Pluronic F127, а также загружены противоопухолевым лекарством доксорубицином и PSMA вектором. Было обнаружено, что полученные наночастицы обладали умеренной токсичностью для раковых клеток предстательной железы человека, а также заходили во внутриклеточное пространство (по данным флуоресцентной микроскопии)

Таким образом, в работе были синтезированы и охарактеризованы гибридные наночастицы на основе магнетита и золота, которые в дальнейшем могут быть использованы в биомедицине, в частности, в адресной доставке лекарств и магнитно-резонансной томографии.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ №К1-2014-022, гранта РНФ 14-13-00731, а также программы развития МГУ ПНР 5.13.