Исследование оптических свойств наноразмерных систем Ni – MoO3 до и после теплового воздействия при температуре 623 K

Бин С.В.

ведущий инженер, канд. хим. наук

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,

Химический факультет, г. Кемерово, Россия

Е-mail: peen@ngs.ru

В настоящей работе представлены результаты исследований оптических свойств наноразмерных систем Ni – MoO3 до и после теплового воздействия при температуре 623 K в зависимости от толщины пленок никеля, оксида молибдена (VI) и времени термообработки.

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем последовательного нанесения тонких слоёв MoO3 (4…25 нм) на слой Ni (2…12 нм) (предварительно нанесенный на подложку из стекла) используя «ВУП-5М». Регистрацию эффектов до и после тепловой обработки образцов осуществляли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») [1, 2].

При исследовании наноразмерных систем Ni-MoO3 на спектрах поглощения обнаруживаются полосы поглощения индивидуальных пленок Ni и MoO3. Спектры поглощения систем в коротковолновой области спектра (λ = 300–500 нм) по мере уменьшения толщины пленок Ni в значительной степени определяются поглощением пленок MoO3 [1]. В длинноволновой области спектра (λ = 500–1100 нм) в основном проявляются полосы поглощения пленок Ni [2]. При увеличении толщины пленок Ni, при сопоставимых толщинах пленок MoO3, наблюдается увеличение оптической плотности систем в диапазоне λ = 300-1100 нм. При одинаковой толщине пленок Ni, с увеличением толщины пленок MoO3, оптическая плотность систем Ni-MoO3 возрастает и в большей степени проявляется полоса поглощения в коротковолновой области спектра, характерная для MoO3. Отражательная способность систем Ni-MoO3 также зависит от толщины пленок Ni и MoO3. По мере увеличения толщины пленок Ni и уменьшения толщины пленок MoO3 в исследуемых диапазонах толщины пленок Ni и MoO3, соответственно, наблюдается увеличение отражательной способности системы Ni-MoO3 в длинноволновой области спектра (λ = 500-1100 нм) и уменьшение отражательной способности в коротковолновой области спектра (λ = 190-500 нм).

В результате тепловой обработки систем Ni-MoO3 в атмосферных условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпевают существенные изменения. Обнаружено, что в процессе воздействия тепла (623 К) происходит уменьшение оптической плотности изучаемых систем. При этом необходимо отметить, что по мере достижения оптической плотности ее предельных значений, начинает проявляться все в большей степени широкая полоса поглощения с максимумом =870 нм, характерная для индивидуальных пленок MoO3 в процессе теплового воздействия [1]. На спектрах зеркального отражения измеренных до и после тепловой обработки для каждой из систем Ni-MoO3 при определенной длине волны отражательная способность не зависит от времени теплового воздействия. По мере увеличения времени теплового воздействия наблюдается увеличение отражательной способности системы Ni-MoO3 в длинноволновой области спектра и уменьшение отражательной способности в коротковолновой области спектра.

Литература

- Суровой, Э.П. Термопревращения в наноразмерных слоях MoO3 / Э.П. Суровой, Н.В. Борисова // Журн. физ. химии. 2008. Т. 82. № 11. С. 2120–2125.

- Surovoi, E.P. Kinetic Laws of Thermal Transformations in Nickel Nanofilms / E.P. Surovoi, L.N. Bugerko, V.E. Surovaya, S.V. Bin // Russian Journal of Physical Chemistry A, 2014, V. 88, № 12, P. 2172-2178.