Макромолекулярные системы на основе композиции полимеров поливиниловый спирт–хитозан и наночастиц серебра

Широкова Людмила Николаевна1

Научный сотрудник, к.х.н.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

лаборатория химии полиэлектролитов и медико-биологических полимеров, 
Москва, Россия

E-mail: ksandra9@rambler.ru (shirokova@ips.ac.ru)

Хитозан является низкотоксичным, биоразлагаемым, биосовместимым и пленкообразующим полиэлектролитом [1], что обусловливает выбор полисахарида хитозана в качестве полимера-носителя наноразмерных частиц металлов.

Целью данной работы являлось создание макромолекулярных систем на основе композиции полимеров поливиниловый спирт (ПВС)–хитозан и водной дисперсии наночастиц серебра. Водную дисперсию наночастиц серебра предварительно получали из их мицеллярного раствора. Мицеллярный раствор наночастиц серебра был получен методом биохимического синтеза, принцип которого состоит в восстановлении ионов металла из солей металла биологически активным веществом кверцетином в обращенных мицеллах анионного ПАВ ((1,4-бис-[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-сульфонат) натрия, АОТ, C20H37O7SNa) в изооктане [2]. Молекулярная масса хитозана составляла 3×104 («ВНИРО», Россия), ПВС – 1×104 («Мавиол», Россия).

Количественное определение содержания наночастиц серебра, а также оценку их устойчивости в системах из ПВС–хитозан,  проводили путем измерения интенсивности поглощения наночастиц серебра при длине волны 420 нм с использованием УФ-Вид-спектрометра SPECORD M40 («Carl Zeiss», Германия) в кварцевой кювете с длиной оптического пути 1 мм при комнатной температуре.

В результате проведенных исследований было отобраны наиболее оптимальные условия, при которых образуются наиболее стабильные системы с наночастицами серебра, а именно ПВС–хитозан (80 % мас. / 20 % мас.) с содержанием наночастиц серебра  0.1 % мас.

На основе полученных систем формовали пленочные нанокомпозитные материалы. Пленочные нанокомпозитные материалы из композиции водорастворимых полимеров ПВС–хитозан и наночастиц серебра формовали при комнатной температуре по сухому способу на подложке из оргстекла.

Отметим, что величина оптической плотности наночастиц серебра в пленочных нанокомпозитных материалах не менялась в течение 6 месяцев. Согласно данным ПЭМ размер частиц варьировался в интервале 10–14 нм.

Нанокомпозиты на основе композиции полимеров хитозан-поливиниловый спирт и наночастиц серебра могут найти применение в технологиях получения функциональных наноматериалов для репаративной медицины.

Литература

- Хитин и хитозан: получение, свойства, применение. Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. – М.: Наука, 2002 г. – 368с.

- Егорова Е.М., Ревина А.А., Ростовщикова Т.Н., Киселева О.И. Бактерицидные и каталитические свойства стабильных металлических наночастиц в обратных мицеллах // Вестник МГУ, сер. 2. Химия. 2001. Т. 42. № 5. С. 332-338.

Автор выражает признательность проф., д.х.н. Вихоревой Г.А. и в.н.с.,  к.х.н. Александровой В.А.