Физико-химические свойства слоистых углеродных материалов на основе модифицированных термохимическими методами графитов

Калашник Н.А., Мяснянкина В.В.

Аспирант, студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: natali.koshina@gmail.com

Целью работы была разработка экологически чистого способа получения низкоплотного углеродного материала (НУМ) с повышенными механическими и теплофизическими характеристиками на основе дробленой графитовой фольги.

Показано, что обработка дробленой графитовой фольги водным раствором ПАВ значительно увеличивает количество адсорбированной воды в межслоевом пространстве ТРГ, что приводит к увеличению степени диспергирования графитовой матрицы при термообработке при 900°C и улучшению механической прочности полученных материалов. В работе были определены краевые углы натекания систем графитовая фольга (ГФ)-жидкость. В качестве тестирующих жидкостей были взяты дистиллированная вода, водный раствор Н2О2 (3%), водный раствор H3BO3 (4,5%); водный раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ) (1,6%; Сульфонол-П), водный раствор Н3PO4 (4,7%), водный раствор Н3PO4 (4,7%) c добавлением ПАВ (0,8-3,8%; Сульфонол-П). Исследуемые образцы – графитовые фольги, полученные прокаткой без связующего продуктов термолиза гидролизованных интеркалированных соединений графита с серной (ГФБС) и азотной кислотой (ГФН) (Табл. 1). Краевые углы натекания (a) измеряли методом лежащей капли с помощью горизонтального микроскопа марки “МГ” c гониометрической приставкой при 20°С. Полученные данные согласуются с данными работы [1].

| № | Жидкость | ГФБС | ГФН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистиллированная Н2О | 80° | 82° |
| 2 | 3% раствор Н2О2 в воде | 73° | 71° |
| 3 | 4,5% раствор Н3ВО3 в воде | 65° | 53° |
| 4 | 4,7 % раствор Н3РО4 в воде | 72° | 70° |
| 5 | 1,6% раствор ПАВ в воде | 14° | 13° |
| 6 | Водный раствор с концентрацией ПАВ – 0,8%, Н3РО4 – 4,7% | 10° | 14° |
| 7 | Водный раствор с концентрацией ПАВ – 1,6%, Н3РО4 – 4,7% | 10° | 12° |
| 8 | Водный раствор с концентрацией ПАВ – 3,8%, Н3РО4 – 4,7% | 9° | 11° |

Рис. 1. Краевой угол натекания для образца ГФН дистил-лированной водой.

Таблица 1. Краевые углы натекания различных жидкостей для образцов графитовой фольги, полученной различными способами.

Определены оптимальные условия жидкофазной обработки дробленной графитовой фольги (ГФБС) в системе ГФ-жидкость (1-8) с целью получения НУМ с минимальной насыпной плотностью и наибольшими значениями модуля Юнга. Показано, что температурная зависимость теплоемкости при постоянном давлении стандартной графитовой фольги и новых низкоплотных углеродных материалов, полученных термодеструкцией в системах ГФ+ПАВ и ГФ+H3PO4+ПАВ, в пределах ошибки измерений описывается уравнением Майера-Келли.

Литература

- Kozbial A., et al. Understanding the intrinsic water wettability of graphite // Carbon. 2014. V. 74. P. 218-225.