Нанопорошки пористого кремния как системы точечной доставки лекарств

Полковникова Ю.А., Прохорова А.В, Середин П.В.,  Леньшин А.С.

Старший научный сотрудник

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Университетская пл. 1,  lenshinas@mail.ru

Диагностика и лечение расстройства когнитивных функций  в настоящее время одно из наиболее интенсивно изучаемых направлений современной неврологии. Винпоцетин является одним из широко используемых лекарственных препаратов для лечения подобных заболеваний. На сегодняшний день  винпоцетин производится в виде таблеток с содержанием лекарственного препарата 5 и 10 мг. Данная лекарственная форма является достаточно эффективной, однако не обеспечивает желаемого пролонгированного действия. Поэтому в настоящее время актуальной задачей является разработка стабильных и  биосовместимых лекарственных форм с замедленным высвобождением  винпоцетина. Один из перспективных методов решения указанной задачи является  создание систем точечной доставки лекарств на основе наночастиц кремния, в том числе и пористого, поскольку известно, что подобные системы биосовместимы и биорастворимы и на настоящий момент существуют вполне успешные попытки использовать нанопорошки пористого кремния для систем точечной доставки лекарств.  Нанопорошок пористого кремния получали по стандартной методике электрохимическим травлением, c последующим измельчением ультразвуком [1]. Нанопорошок погружали в 5% раствор винпоцетина на 20 и 60 минут. Адсорбцию лекарственного препарата на пористый кремний контролировали методом ИК-спектроскопии. Кинетику высвобождения винпоцетина из наночастиц в 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты определяли при температуре 37± 0,5 °С.. Пробы диализата (5 мл) отбирали через заданные промежутки времени. Для определения содержания винпоцетина использовали спектрофотометрический метод в УФ-области (314±2 нм). Концентрацию анализируемого вещества определяли по градуировочному графику. Сравнительный анализ ИК-спектров пропускания нанопорошков пористого кремния после осаждения лекарственного препарата с исходными компонентами показал присутствие характерных для лекарственного препарата особенностей, при этом состав самих частиц пористого кремния существенно не изменился. Проведенные исследования показали, что высвобождение винпоцетина из наночастиц составляет 60% за 6 часов эксперимента, что сопоставимо со степенью высвобождения винпоцетина из микрокапсулированных форм (70% и 94% из микрокапсул с оболочками этилцеллюлозы и желатина соответственно). Проведенные исследования показали возможность использования пористого кремния в качестве средства пролонгированной доставки винпоцетина и перспективность дальнейших фармакологических исследований данной системы.

Литература

- Леньшин А.С и др.  Состав и реакционная способность нанопорошков пористого кремния// Неорганические материалы,  2012, 48, 10, с. 1091.

Работа выполнена при поддержке Гранта президента РФ (MK-4865.2016.2).