Числа переноса носителей в метакомпозитах {CaBO4 – xV2O5}, (B=Mo, W)

Котенёва Е.А., Пестерева Н.Н., Анимица И.Е.

Аспирант

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,

химический факультет, Екатеринбург, Россия

E–mail: kotenyovaelena@yandex.ru

Неожиданный феномен возникновения ионной проводимости в смеси диэлектрика МеWO4 (Me – Ca, Sr, Ba) с полупроводником n-типа WO3 впервые указал на существование иного типа композитных твердых электролитов – «оксидный диэлектрик - оксидный полупроводник». Эти материалы были охарактеризованы термином «метакомпозиты», поскольку композит, в целом, обладает свойствами, не присущими ни одному из составляющих его компонентов.

Ожидая, что вследствие известной низкой поверхностной энергии V2O5 и высокой поверхностной подвижности, хорошо известной из химии гетерогенного катализа (Knoizinger, Somorjai), для изоструктурных фаз CaMoO4 и CaWO4 этой системы можно было априорно ожидать реализации выше описанных эффектов. Поэтому в данной работе изучались композиты на основе CaMoO4-хV2O5 и CaWO4-xV2O5.

Основной задачей исследования было определение суммы ионов чисел переноса в композитах состава {CaBO4 – xV2O5}, (B=Mo, W)в интервале x = 0…40 % методом ЭДС кислородно-воздушного элемента в области температур 350-600оС.

Температурная зависимость чисел переноса системы CaMoO4 – V2O5 представлена на рисунке 1. Для композитов CaMoO4 – xV2O5 (x=1, 2%) ионные числа переноса tион примерно такие же как у чистого CaMoO4. При содержании оксида ванадия (x=5, 10%) наблюдается скачкообразное снижение вклада ионных чисел переноса при температуре ниже 550°С (tион с 0,7 до 0,1 для x= 5 % и tион с 0,2 до 0 для x= 10 %). При увеличении добавки оксида ванадия, полупроводника n-типа, x= 20 % ионные числа переноса не зависят от температуры и равны 0,1, что свидетельствует о переходе от ионной проводимости к электронной.

Концентрационная зависимость ионных чисел переноса измеренных методом ЭДС для CaWO4 - xV2O5 представлена на рисунке 2.

| Рис.1 - Концентрационная зависимость ионных чисел переноса по методу ЭДС для композитов {CaMoO4-xV2O5}. | Рис.2 - Концентрационная зависимость ионных чисел переноса для композитов системы CaWO4 – xV2O5 |
| --- | --- |

Как видно, порог перколяции электронной проводимости (te ≥0,5; tion ≤ 0,5) отвечает составом с xпорог> 0,3.

Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России и при поддержке грантов РФФИ 13-03-96114_урал и 14-03-00804_а.