Интерметаллиды в наностуктурированном Ni-Cd

Вальнюкова А.С 1,2, Захаров Ю.А. 1,2, Пугачев В.М. 1, Датий К.А. 1,2

1 Кемеровский государственный университет, химический факультет, г. Кемерово, Россия

2 Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, лаборатория неорганических наноматериалов, г. Кемерово, Россия

E–mail: zaharov@kemsu.ru

Одним из неизученных для наноструктурированных полиметаллических систем (НСПС) является вопрос об особенностях формирования в них упорядоченных структур интерметаллидов (ИМ). Нетривиальность его связана с установленной энергонасыщенностью и неравновесностью НСПС, препятствующих формированию ИМ в таких структурах.

В связи с изложенным, в настоящей работе впервые методом восстановления гидразингидратом смесей водных растворов хлорида никеля и нитрата кадмия синтезированы НС порошки Ni-Cd, массивные аналоги которых имеют на фазовых диаграммах (ФД) два ИМ, и методами РФА, РСА, ДМС, МУР и ААС изучены фазовые и химические составы целевых металлических (МП) и промежуточных гидроксидных продуктов (ГП) синтеза.

Установлено, что диаграмма фазовых состояний (ДФС) НС Ni-Cd существенно отличается от ФД массивной системы, а параллельным изучением структурно-фазовых характеристик и элементного состава МП и ГП, в т.ч. по ходу восстановления показано:

- в области до ≈ 8 мол. % Cd ГП формируется в виде твердого раствора Ni·۠Cd(OH)2, при восстановлении которого МП образуется также в форме неравновесного твердого раствора (ТР) Ni-Cd, отсутствующего на ФД системы. В процессе восстановления составы гидроксидного и металлического ТР неизменны;

- при содержаниях Cd ≥10 мол.% гидроксиды двухфазны (Сd(OH)2 и ТР Сd·Ni(OH)2); восстановление их приводит к формированию также двухфазных НС биметаллов – ТР Ni-Cd с предельным содержанием Cd и ИМ Cd5Ni - вместо ожидаемого согласно ФД ИМ CdNi. По ходу процесса опережающе восстанавливаются Сd(OH)2 и (в отличие от предыдущего) Cd2+ из ТР Ni·Cd(OH)2, так что металлические фазы обогащаются Cd. Формирование неравновесного ИМ Cd5Ni является результатом нетипичного для массивных систем протекания этих процессов в НС;

-при восстановлении ГП, содержащих более 40 мол.% Сd(OH)2, формируется (вопреки правилу фаз Гиббса) трехфазная система: ТР, ИМ Cd5Ni и ИМ CdNi. Прогрев в вакууме приводит к укрупнению нанокристаллитов (постепенной потере состояния наноразмерности) и к приближению фазового состава системы к ФД.

Работа выполнена  при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-00829 мол_а и в рамках проекта программы Минобрнауки РФ 64/2014.