Стабильные коллоидные растворы на основе магнитотвёрдых наночастиц гексаферрита стронция

Анохин Е.О.1, Трусов Л.А. 1, Васильев А.В. 2, Елисеев А.А.1

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

1факультет наук о материалах, Москва, Россия

2химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anokhin.evgeny@gmail.com

Интерес к коллоидным растворам магнитотвердых частиц вызван существенными отличиями их свойств от свойств традиционных магнитных жидкостей на основе суперпарамагнитных частиц. До недавнего времени ставилась под сомнение возможность существования подобных коллоидов, что связано с наличием сильного магнитного диполь-дипольного взаимодействия, приводящего к неизбежной агрегации частиц и коагуляции. Однако недавно была показана принципиальная возможность изготовления стабильных коллоидов на основе наночастиц гексаферрита стронция SrFe12O19, в которых сильная зарядовая стабилизация наночастиц в водной среде происходит посредством специфической адсорбции ионов на поверхность частиц. Использование жидкостей на основе таких частиц перспективно в медицине для направленной доставки лекарств, гипертермии опухолей и МРТ-диагностики, в создании лент для магнитной записи высокой плотности, в магнитооптике для визуализации магнитных полей и управления световыми потоками, а также в качестве прекурсоров для получения магнитных покрытий и разнообразных наноструктур.

В работе описана стабильность и свойства коллоидных растворов магнитотвёрдых наночастиц гексаферрита стронция, обладающих высокой остаточной намагниченностью, полученных термокристаллизацией стёкла в системах Na2O-SrO-Al2O3-Fe2O3-B2O3. На основе данных растворов получены анизотропные покрытия наночастиц гексаферрита различными материалами (SiO2, Au), исследованы их свойства и микроструктура.

Согласно данным ПЭМ, коллоидные частицы имеют пластинчатую форму со средней толщиной пластинки 5 нм и средним диаметром 65 нм в зависимости от образца. РФА подтвердил, что частицы обладают структурой замещённого алюминием гексаферрита стронция. Измерения магнитных данных высушенных частиц показали, что частицы являются магнитотвёрдыми с коэрцитивной силой 5000 Э и намагниченностью насыщения 50 э.м.е./г.

Стабильность водных коллоидных растворов гексаферрита стронция исследована методом динамического светорассеивания в зависимости от кислотности и ионной силы среды. Обнаружено, что коллоидные растворы стабильны в диапазоне pH = 1–5 и концентрации электролита до 100 ммоль/л (NaCl).

Впервые показано ранее не описанное явление конденсации концентрированной магнитной жидкой фазы под действием гравитационного поля вблизи границы стабильности коллоидного раствора. Концентрированная фаза представляет собой особую форму стабильного коллоидного раствора, концентрация магнитной фазы в которой составляет 0,137 объёмных процента. Также показано, что эта фаза при наличии внешнего магнитного поля обладает сложной внутренней структурой: частицы выстраиваются в стержнеобразные агрегаты стопками с расстоянием между частицами около 30 нм, что приводит к колоссальному магнетореологическому отклику фазы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-01052.