Магнитные и структурные характеристики высококоэрцитивных частиц гексаферрита стронция, легированного алюминием

Горбачев Е. А., Трусов Л.А., Зайцев Д.Д,. Елисеев А.А., Митрофанов А.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: gorbach.ev.genij@gmail.com

Материалы на основе гексаферритов М-типа находят широкое применение для изготовления постоянных магнитов, высокочастотных устройств и устройств для хранения информации с высокой плотностью записи. Их магнитные свойства сильно зависят от химического состава и от морфологии частиц. Так известно, что замещение атомов железа на алюминий приводит к значительному увеличению значений коэрцитивной силы. Однако, реакция внедрения алюминия в кристаллическую структуру гексаферрита, обычно, протекает при высоких температурах. Как правило, такие высокие температуры приводят к превышению размера частиц монодоменной области и, как следствие, к резкому падению коэрцитивной силы.

Для решения данных проблем в качестве основного метода синтеза порошков гексаферрита было предложено использовать метод кристаллизации стекол в системе SrO–Fe2O3–Al2O3–B2O3. Целью данной работы является разработка эффективного метода получения высококоэрцитивных частиц гексаферрита стронция.

Стекла с номинальными составами 13SrO–5.5Fe2O3–4.5Al2O3-4B2O3, 17SrO–(6-m)Fe2O3–mAl2O3–8B2O3 (m = 1 – 3) (2) и 9SrO–5Fe2O3–Al2O3–4B2O3 были получены путем быстрого охлаждения расплавов с температурой 1300°C. Для получения стеклокерамики стекла были отожжены при 600 – 970°C. Частицы гексаферрита стронция были выделены путем растворения немагнитной матрицы в 5% растворе HCl. Химический состав образцов был подтвержден МС-ИСП. Профильный анализ дифрактограмм показал, что степень замещения в SrFe12-xAlxO19 варьируется от 1 до 2 в зависимости от условий синтеза и химического состава стекла, при этом максимальная HC достигает 12 кЭ при намагниченности насыщения 36 э.м.е/г.

Путем двухстадийного отжига стекла состава 13SrO–5.5Fe2O3–4.5Al2O3-4B2O3 был получен образец SrFe10.7Al1.3O19. Магнитные характеристики образца MS = 48.8 э.м.е./г, HC=8.5 кЭ. Согласно мессбауэровской спектроскопии большая часть алюминия распределена по позициям 12k и 2b. Уточнение структуры данного образца по методу Ритвельда показало, что алюминий преимущественно внедряется в позиции с некомпенсированным магнитным моментом (2a, 12k и 2b).

В ходе работы было проведено квантово-химическое моделирование и оптимизация геометрии возможных структур замещенного гексаферрита М-типа с целью установления наиболее энергетически выгодной позиции замещения алюминием. Расчет проводился методом плоских волн в программном пакете nwchem, с использованием встроенных псевдопотенциалов [1].

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-03-04277

Литература

1. M. Valiev, E.J. Bylaska, N. Govind, K. Kowalski, T.P. Straatsma, H.J.J. van Dam, D. Wang, J. Nieplocha, E. Apra, T.L. Windus, W.A. de Jong, "NWChem: a comprehensive and scalable open-source solution for large scale molecular simulations". Comput. Phys. Commun. 181, 1477 (2010).