Резорбируемые фосфаты кальция как основа для создания биокерамики и биокомпозитов

Зуев Д.М., Климашина Е.С.

студент, младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: zuev.dmitri@gmail.com

Современная регенеративная медицина требует создания резорбируемых биологически активных материалов для костных имплантатов. Резорбироваться с достаточной для образования костной ткани скоростью могут фосфаты кальция с соотношением Ca/P ≤ 1.5, например, аморфные смешанно-анионные и трикальциевый фосфаты [1]. Модификация имплантируемых материалов биополимерами, такими как поликапролактон (ПКЛ), полилактид может значительно повысить скорость образования костной ткани in vivo [2].

Существует проблема получения кордов для 3D-печати композитов полимер/фосфатный наполнитель с равномерным распределением частиц фосфата кальция в термопластическом полимере и печати из них макропористых периодических структур. Решение проблемы связано с оптимизацией параметров получения кордов, определением фазового состава и микроморфологии композитов, наполненных фосфатами кальция, что необходимо для оптимизации их биоактивных и остеоиндуктивных свойств.

Цель работы: создание биологически активных макропористых композитов на основе фосфатов кальция и биополимеров, а также керамических имплантатов заданной сложной формы на основе смешанно-анионных фосфатов кальция.

Задачи работы: синтез и физико-химические исследования аморфных (Ca9(PO4)6xH2O, АФК) и аморфных смешанно-анионных (Ca3-x(P2O7)x(P6O18)1-x, x=0…1, саАФК) фосфатов кальция, β-трикальциевого фосфата (β-ТКФ), получение многофазной плотной биокерамики на основе саАФК, получение наполненного фосфатами кальция (Ca/P ≤ 1.5) термопластичного полимера, 3D-печать макропористых композитов для костной имплантации, модификация поверхности композита. Исследование состава, структуры, свойств и морфологии полученных образцов.

Осаждением из раствора получены АФК и саАФК. Установлено, что агломераты частиц АФК, полученных осаждением из раствора «хлоридным» методом, имеют меньший средний размер (в 6.4 раз) по сравнению с «нитратным» методом синтеза. Путем температурной обработки спрессованных таблеток саАФК получена многофазная плотная биокерамика. Сформованы композитные корды β-ТКФ/ПКЛ с разным отношением (23% и 46%, 50% и 70%) β-ТКФ и ПКЛ и содержанием связующего агента (вазелинового масла и этилового спирта, соответственно). Методом экструзионной термопечати изготовлены 3D периодические структуры с размерами ячеек 0,5-1,5×0,45 мм; 1×0,5 мм. Обработка композита в плазме приводит к значительному изменению краевого угла смачивания.

Работа выполнена при поддержке проектов 15-08-99597, 15-38-70047 Российского Фонда Фундаментальных Исследований. Результаты, использованные в работе, получены на оборудовании, приобретенном за счет средств Программы развития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова до 2020 г.

Литература

- Dorozhkin, S.V. Amorphous calcium (ortho) phosphates. Acta Biomaterialia. 2010, №6, p. 4457-4475.

- Grover, L.M., et al., The effect of amorphous pyrophosphate on calcium phosphate cement resorption and bone generation. Biomaterials, 2013. 34(28): p. 6631-6637.