Пористые металлические покрытия на основе наноструктурированного серебра для спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния

Сидоров А.В.

Сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: sidorov.msu@gmail.com

В настоящее время ГКР-активные материалы представляют большой интерес для создания принципиально новых аналитических инструментов в биомедицинской диагностике и экологическом мониторинге окружающей среды для идентификации и определения молекул и структур с надмолекулярным уровнем организации с ультранизкими пределами обнаружения 10-14 - 10-5 М в матрицах сложного и в ряде случаев неизвестного состава [1]. С химической точки зрения, такой подход требует создание ГКР-активных поверхностей на основе благородных металлов с эффектом поверхностного плазмонного резонанса (ППР), усиливающих сигнал комбинационного рассеяния на несколько порядков. Положение полосы ППР наночастиц благородных металлов можно варьировать в широких пределах от видимой до ближней инфракрасной области путем изменения морфологии и размера частиц, создания их агрегатов и более сложных структур [2].

Нами были получены пористые металлические покрытия субмикронной толщины на основе наночастиц благородных металлов с помощью метода термического разложения водного раствора аммиачного комплекса серебра в мягких условиях при температуре 280 – 300 °С в атмосфере воздуха на неорганические подложки различной природы варьируя время напыления от 30 секунд до 25 минут. В ходе работы была выявлена зависимость ГКР-активности полученных металлических покрытий с различным временем напыления от микроструктурных параметров и оптических свойств, а также проведен сравнительный анализ с металлическими покрытиями, полученными с помощью стандартного метода магнетронного напыления с варьируемой толщиной металлического слоя от 5 до 30 нм. Показано, что создание пористого металлического покрытия субмикронной толщины химическим способом приводит к уширению пика ППР от 380 до 650 нм, что существенным образом отличается от оптических свойств образцов, полученных методом магнетронного распыления.

Наблюдаемые особенности микроструктуры образцов, а также их оптические свойства достаточно сильно влияют на ГКР-активность полученных материалов, а также на стабильность их функциональных свойств после длительных сроков хранения.

Литература

- A.V. Sidorov, O.E. Vashkinskaya et al., Chem.Comm, 2014, 50, 6468-6471

- A.V. Sidorov, A.V. Grigorieva et al., Funct. Mater. Lett., 2016, 09, 1650016

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 16-33-80146, 16-33-01016