Интеркаляция терефталат-аниона в структуру твёрдых растворов
СГ РЗЭ состава (Y1-xEux )2(OH)5Cl*nH2O

Трибунская П.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail polinatribunskaya@mail.ru

Слоистые гидроксосоединения редкоземельных элементов (СГ РЗЭ) — новый класс слоистых анионообменных соединений, которые являются аналогами слоистых двойных гидроксидов (СДГ). Структура этих соединений характеризуется наличием положительно заряженных металл-гидроксидных слоёв, между которыми находятся отрицательно заряженные ионы, которые могут быть заменены на остатки различных органических и неорганических кислот.

Значительный интерес к СГ РЗЭ связан с возможностью сочетания специфических свойств лантанидов (магнитных, оптических, каталитических) и интеркалированных в межслоевое пространство лигандов для создания полифункциональных материалов. Особый интерес представляет создание люминесцентных материалов на основе СГ РЗЭ, однако синтез этих соединений достаточно трудоёмкий. Так интеркаляция сенсибилизирующих анионов (терефталат, 4-бифенилкарбоксилат) в межслоевое пространство СГ РЗЭ занимает довольно длительное время.

Целью данной работы стал синтез в условиях гидротермальной микроволновой обработки слоистых гидроксидов иттрия, допированных европием и содержащих в своей структуре терефталат-анион.

В первую очередь СГ иттрия с различным содержанием европия были получены в гидротермальных микроволновых условиях в присутствии ГМТА. Затем был проведён анионный обмен с заранее приготовленным терефталатом калия при различных значениях рН в ГТМВ условиях при 140°С. Характеризацию полученных соединений проводили методами РФА, РСМА, РЭМ, люминесцентной спектроскопии.

Показано, что зависимость параметров элементарной ячейки твёрдых растворов 
(Y1-xEux)2(OH)5Cl*nH2O от содержания европия в диапазоне х = 0 - 0,9 имеет излом в точке х = 0,2, что может быть связано с образованием двух типов твёрдых растворов с различной структурой. Также установлено, что при ГТМВ условиях между слоистыми гидроксохлоридами иттрия-европия (Y1-xEux)2(OH)5Cl*nH2O и раствором терефталата калия происходит анионный обмен, в результате которого изменяются расстояния между металл-гидроксидными слоями в структуре СГ РЗЭ и меняются люминесцентные характеристики: в частности, растёт интенсивность люминесценции за счёт антенного эффекта. Кроме того, условия синтеза и содержание европия в твёрдых растворах практически не влияют на относительную интенсивность полос люминесценции Eu3+.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№14-03-00907).