Синтез и высокотемпературные свойства купратов La1.2-хSrхTb0.8CuO4-δ (x=0.0, 0.05) со структурой T*-фазы

Морозов Анатолий Владимирович

Студент 4 курс

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

E–mail: 89067146888@mail.ru

В настоящее время наиболее перспективными катодными материалами ТОТЭ являются перовскитоподобные оксиды, содержащие в своем составе катионы 
3d-металлов такие как Fe, Co, Ni или Cu. Эти материалы обладают смешанной (кислород-ионной и электронной проводимостью) и обеспечивают высокую эффективность при работе ТОТЭ в области температур 550-750оС (среднетемпературные ТОТЭ). В качестве объектов исследования были выбраны La1.2-хSrхTb0.8CuO4-δ со структурой T*-фазы. Выбор химических составов диктовался необходимостью получения купратов с Т*-структурой, которые либо совсем не содержат, либо содержат очень малое количество катионов щелочноземельных металлов. Это должно способствовать минимизации химической деградации катодного материала при взаимодействии с электролитами ТОТЭ.

Для синтеза образцов состава La1.2-хSrхTb0.8CuO4-δ (x=0, 0.05) был использован цитратный метод синтеза с последующими отжигами в токе кислорода (pO2 = 1атм) при 650оС в течение 12 часов и при 1000оС в течение 48 часов. Полученные сложные оксиды кристаллизуются в пространственной группе P4/nmm с параметрами a = 3,862(3) Å, 
c = 12,426(1) Å для La1.2Tb0.8CuO4-δ и a = 3,866(2) Å, c = 12.466(3) Å для 
La1.15Sr0.05Tb0.8CuO4-δ.

При термогравиметрическом анализе образца La1.2Tb0.8CuO4-δ наблюдалась потеря массы на воздухе ~ 0,7%, а в аргоне ~ 0,85%, что связано с потерей части кислорода. По данным рентгенофазового анализа образцов после проведения термического анализа в обоих случаях образования новых фаз не наблюдалось.

Для определения КТР полученных образцов были проведены исследования их термического расширения при помощи дилатометрии и высокотемпературной рентгенографии. Из данных дилатометрии КТР La1.2Tb0.8CuO4-δ составляет 12.2 ppm K-1. Расчетные величины КТР вдоль а и с составляют 11.7 ppm K-1 и 15.8 ppm K-1, соответственно. Линейный КТР, вычисленный из температурной зависимости объема элементарной ячейки в виде V1/3 составляет 13 ppm K-1. Таким образом, La1.2Tb0.8CuO4-δ не демонстрирует значимой анизотропии КТР (КТР(с)/КТР(а)=1.35). КТР из данных дилатометрии и высокотемпературной рентгенографии совпадают между собой.

Изучена температурная зависимость электропроводности при различных парциальных давлениях кислорода. По характеру зависимости σ(pO2) сделан вывод, что основными носителями заряда в исследованных соединениях являются дырки, локализованные на ионах меди. При 700оС электропроводность составляет 0.28 См/см и 0.56 См/см для La1.2Tb0.8CuO4-δ и La1.15Sr0.05Tb0.8CuO4-δ, соответственно.