Физико-химические свойства тонких пленок оксида ванадия (IV), получаемых магнетронным распылением

Полозов В.И.1,2, Маклаков С.С.1, Маклаков С.А1, В.Н. Кисель1

Студент

1 ФГБУН Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, Москва, Россия

E-mail: viktor.polozov@phystech.edu

Тонкие плёнки оксида ванадия (IV), обладающие переходом диэлектрик-металл при 67°С, являются перспективными функциональными покрытиями для приложений в области СВЧ техники [1]. Целевыми характеристиками при росте данных плёнок являются: максимально возможное изменение электрического сопротивления при указанном переходе, максимально достижимое сопротивление плёнок в металлическом состоянии и высокая однородность при максимальной площади с использованием поликристаллической подложки.

Проведены измерения температурной зависимости электропроводности образцов тонких плёнок VO2 и анализ однородности данного покрытия при помощи картирующей спектроскопии комбинационного рассеяния (КР), электронной микроскопии. Исследовали плёнки VO2 толщиной ~ 160 нм на круглой подложке из r-Al2O3 радиуса 24 мм. Тонкие плёнки оксида ванадия получены в двухэтапном процессе, состоящем из магнетронного распыления при различном составе смеси Ar-O2 (от 3% О2 до 20% O2) при 3∙10-3 мм рт. ст. и последующего отжига в атмосфере аргона. Цвет пленок, полученных магнетронным распылением, менялся от желтого (20% O2) до черного (3% O2). Измерения электрических свойств данных пленок показали отсутствие диоксида ванадия даже на самых темных образцах. Для получения VO2, исходя из фазовой диаграммы, был выбран режим отжига: в атмосфере Ar марки «4.8» в потоке 200 л/час при температуре 720°С в течение 1 часа. Обнаружено, что последовательные отжиги улучшают свойства пленок, приближая температуру перехода металл-диэлектрик к типичной, уменьшая величину гистерезиса и увеличивая изменение сопротивления: температура перехода – от 45 до 62°С, отношение конечной и начальной проводимостей – от 1,4 до 30 раз, ширина гистерезиса – от 14 до 8°С, абсолютная величина проводимости в металлическом состоянии – от 0,008 □/Ом до 0,0145 □/Ом.

Поверхность отожженных плёнок состоит из кристаллитов VO2 размером порядка 100 нм с характерными полосами в спектре КР. Циклический отжиг увеличивает размер кристаллитов VO2, что приводит к улучшению характеристик перехода металл-диэлектрик.

Использование двухстадийного подхода к получению плёнок VO2 даёт покрытия с невысоким контрастом перехода, однако позволяет использовать вакуумные установки с грубой системой смешения газов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-33-01089).

- В.И. Полозов, С.С. Маклаков, С.А. Маклаков, А.С. Набоко, С.Н. Старостенко, А.М. Макаревич, А.Р. Кауль, В.Н. Кисель. Физико-химические свойства тонких плёнок оксида ванадия (IV), получаемых химическим осаждением из газовой фазы. / Тез. XVI Ежегодной научной конференции ИТПЭ РАН при поддержке IEEE-APS-LEOS-Chapter. 2015. С. 32-33