Электродинамические характеристики композитного материала Fe@SiO2-парафин

Адамович Ю.А.1,2, Маклаков С.С.1, Петров Д.А.1

Студент

1 ФГБУН Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, E–mail: vilka-vtyk@mail.ru

Как было показано ранее, нанесение покрытия SiO2 толщиной 50 нм на поверхность порошка карбонильного железа со средним размером частиц порядка 4 мкм не изменяет магнитной мягкости материала и повышает его термостойкость [1].

Синтезированные ранее через модифицированный метод Штобера образцы Fe@SiO2 демонстрируют высокую коррозионную устойчивость относительного исходного порошка: отсутствие признаков коррозии Fe@SiO2 в 5% растворе NaCl в течение 2-х недель по сравнению с 1 сутками для Fe. Данные наблюдения подтверждают сделанный ранее вывод о равномерности покрытия поверхности Fe плёнкой SiO2.

Известно, что тонкий активный слой SiO2 может образовывать стёкла с Fe3O4, появляющимся на поверхности карбонильного железа в процессе отжига. Исходя из прикладных соображений использовали отжиг при 300°С на воздухе в течение часа. Термически обработанный порошок обладает тёмно-синим цветом, характерным для Fe3O4. Однако рентгеновская порошковая дифракция показывает только незначительную рекристаллизацию металла. Гамма-резонансная спектроскопия также регистрирует только результат поверхностного окисления. Данные о стеклообразовании при выбранной температуре отсутствуют, что позволяет констатировать барьерные свойства SiO2 по отношению к ионам Fe при выбранных воздействиях.

Для изготовления однородного композита изучаемого порошка с парафином смесь навесок порошка и парафина нагревали на магнитной мешалке до расплавления парафина, включали вращение магнитного элемента и охлаждали до отверждения. Полученный композит формовали в образцы тороидальной формы. Частотные дисперсии мнимой и действительной частей магнитной и диэлектрической проницаемостей получали при помощи методики коаксиальной линии (метод Николсона-Росса). Полученные композиты обладают низким  значением ε' (не более 13) при μ' порядка 4. С ростом содержания наполнителя наблюдается одинаковый прирост значений ε' и μ', что практически важно. В отличие от композитов с Fe, образцы с синтезированным Fe@SiO2 показывают отсутствие статической электрической проводимости при достижимых составах. Полученный порошок обладает худшей смешиваемостью с парафином по сравнению с исходным карбонильным железом: композит теряет пластичность уже при 88 масс. % наполнителя. Для Fe данный показатель превышает 90%. Особой проблемой при работе с полученным порошком является присутствие частиц SiO2, образующихся в качестве побочного продукта в использованном синтезе. Присутствие стеклянных шариков является причиной ухудшения механических свойств композита и приводит к занижению квазистатического значения μ'.

Развитие работы будет заключаться в выделении магнитного порошка из смеси Fe@SiO2 и получении композитов с составами, близкими к перколяции, предсказываемыми при помощи формул смешения из электродинамической теории.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-33-01089)

- Ю.А. Адамович, С.С. Маклаков, С.А. Маклаков, И.А. Рыжиков, Д.А. Петров, П.А. Зезюлина, К.Н. Розанов, Н.А. Филиппов, В.А. Гаранов, А.Н. Лагарьков. Магнитомягкие порошки Fe@SiO2 на основе карбонильного железа. / Тез. XVI Ежегодной научной конференции ИТПЭ РАН при поддержке IEEE-APS-LEOS-Chapter. 2015. С. 34-35