# Высокопроизводительные режимы получения нанопористых декоративных износостойких покрытий  на изделиях из титановых сплавов  методом плазменного электролитического оксидирования (ПЭО)

Даубарайте Дарья Константиновна

Магистрант

Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»

г. Москва, Ленинский проспект, д.4

E-mail: daria.daubaraite@gmail.com

Титановые сплавы, благодаря их высокой коррозионной стойкости в большом ряде агрессивных сред и удельной прочности, находят широкое применение в приборостроении, авиационной и судостроительной промышленности. Их применение в значительной степени расширяют за счет модифицирования их поверхности, приводящей к увеличению твердости, износостойкости и эрозионной стойкости. Среди известных методов нанесения защитных покрытий на легкие конструкционные сплавы большое распространение в последние годы получил метод плазменного электролитического оксидирования (ПЭО). Процесс ПЭО включает образование большого числа короткоживущих плазменных микроразрядов, «перемещающихся» по всей поверхности рабочего электрода, и, благодаря высокой температуре (до 20000 ˚С) в них, имеет значительное преимущество перед другими методами получения защитных покрытий на изделиях из легких конструкционных сплавов [1].

Вместе с тем, разработанные способы получения покрытий этим методом, как правило, проводимых в щелочных водных растворах, содержащих алюминат натрия (NaAlO2), как Российскими, так и зарубежными учеными имеют существенные недостатки:

1) микротвердость до 700 HV и, как следствие, низкая износостойкость вследствие большой пористости, вызванной наличием большого числа различных фаз в покрытии, основой которого являются твердые оксиды [2];

2) высокая шероховатость поверхности покрытий [3].

Более того, не изучены кинетические особенности формирования покрытий методом ПЭО на изделиях из титановых сплавов, а также не описан механизм получения износостойких покрытий на изделиях из титановых сплавов

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлось разработать высокопроизводительные и экологически чистые способы получения твердых термостойких и износостойких покрытий на изделиях из титановых сплавов, в том числе сложной геометрической формы, методом электролитического оксидирования и, кроме того, разработать стабилизатор электролитов для увеличения длительности их работоспособности.

В ходе данной работы были разработаны новые технологические режимы получения композиционных декоративных твердых покрытий на изделиях из титановых сплавов методом ПЭО с высокой производительностью процесса и низкой шероховатостью. Новые технологические режимы позволяют получать многофункциональные покрытия с физико-химическими свойствами, в несколько раз улучшенными по сравнению с имеющимися технологическими режимами, Полученные покрытия имеют перспективы широкого применения в авиастроении, приборостроении, судостроении, а также на рынке потребительских товаров.

В работе получали покрытия на основе аморфного оксида кремния методом ПЭО титановых сплавов в водных растворах при больших концентрациях (70 г/л) технического жидкого стекла. Получены декоративные малопористые покрытия на основе аморфного оксида (SiO2) микротвердость которых достигла 1250 HV. Данные покрытия являются термостойкими и не изменяют свой цвет после неоднократного (100 циклов) нагрева до температуры 550 ˚С. Результаты испытаний на износостойкость показали уменьшение скорости износта не менее, чем в 1,7 раз по сравнению со сплавами без покрытий. Длительность работоспособности электролитов была увеличена не менее, чем в 5 раз по сравнению с таковой у аналогов. Также получены износостойкие покрытия в электролите, содержащем алюминат натрия, износостойкость которых примерно в 6 раз превышает износостойкость подложки. Показано преимущество наноразмерных извилистых пор ПЭ-покрытий перед анодными покрытиями, которые являются высокопористыми и не проявляют теплоустойчивых свойств.

Отличительной особенностью исследования является, помимо анализа свойств покрытий по сравнению с имеющимися аналогами, наличие описания кинетических особенностей формирования покрытий и предложение механизма получения износостойких покрытий на изделиях из титановых сплавов.

Работа выполнена на кафедре «ЗМиТП» в НИТУ «МИСиС», в рамках данной работы успешно защищен дипломный проект и выигран конкурс «У.М.Н.И.К.».

Работа выполнена при финансовой поддержке НИТУ «МИСиС».

Литература:

1.	Ракоч А. Г., Дуб А.В., Гладкова А.А. Анодирование легких сплавов при различных электрических режимах. Плазменно-электролитическая нанотехнология. М. Изд – во ООО «Старая Басманная». – 2012. – 495 с.

3.	Yerokhin A.L., Snicko A.L., Gurevina N.L., Leyland A., Pilkington A., Matthews A. Discharge characterization in plasma electrolytic oxidation of aluminum // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2003. – V. 36.  – P. 2110-2120.

4.	A. L. Yerokhin, A. Leyland, A. Matthews. Kinetic aspects of aluminium titanate layer formation on titanium alloys by plasma electrolytic oxidation // Applied Surface Science –  2002. –  V. 200. – P. 172-184.