Исследование структуры и каталитических свойств металл-углеродной наносистемы ИК-ПВС/FeCo в синтезе Фишера-Тропша

Васильев А.А.1, Иванцов М.И.2

Студент магистр

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук, лаборатория химии полисопряженных систем, Москва, Россия

E–mail: raver.vasiljev@mail.ru

Синтез Фишера-Тропша представляет собой каталитический процесс превращения синтез-газа в компоненты моторных топлив. В промышленности нашли применение главным образом кобальтовые и железные катализаторы. Коммерчески используемые катализаторы на основе Co и Fe в настоящее время требуют организации отдельной стадии восстановления перед проведением самого процесса. Поэтому синтез металл-углеродной наносистемы, содержащая каталитически активные и непирофорные наноразмерные частицы, которые также не требуют процедуры восстановления, является важной задачей.

Целью данной работы было получение металл-углеродной наносистемы, основанной на наночастицах FeCo в ИК-пиролизованной матрице поливинилового спирта, и исследование ее структуры и каталитических свойств в зависимости от условий получения.

Металл-углеродные наносистемы получались в условиях ИК-пиролиза прекурсора на основе раствора поливинилового спирта и гидронитратов железа и кобальта (Fe(NO3)3·9H2O и Co(NO3)2·6H2O) при 5 температурах (300, 400, 500, 600, 700 °C) в соотношении металлов Fe : Co = 1 : 1 (мольное). А затем при температуре  600 и 700 °C в различных соотношениях Fe : Co (9 : 1, 3 : 1, 1 : 3, 1 : 9). Пиролиз проводился в ИК-камере установки импульсного фотонного отжига [1].

Рентгеновская дифрактометрия проводилась при комнатной температуре на установке «Дифрей 401» (Россия) на Cr-Kα излучении с фокусировкой по Брегу-Брентано. Установлено, что твердый раствор FeCo с ОЦК-решеткой формируется, начиная с 400 °C. Металлическая фаза образцов, полученных при 600 и 700 °C, состоит только из твёрдого раствора FeCo.

Размеры и морфология металлических наночастиц были оценены с помощью ПЭМ (JEM-1011) и СЭМ (JSM 6700F). Наночастицы FeCo имеют форму, близкую к сферической, средний размер 7 – 12 нм и равномерно распределены в углеродной матрице. Построение гистограмм осуществлялось по результатам измерения размеров частиц на микрофотографиях.

В исследовании использовался также метод расчета распределения сферических кристаллитов по диаметрам из рентгенодифракционных данных [2].

Каталитические испытания в реакции Фишера-Тропша показали высокую актив-ность исследуемых образцов (показатель конверсии CO достигал 95 – 100 %). Выход жидких синтетических  углеводородов на образцах, полученных при 600 и 700 °C, составлял 92 и 75 г/м3, соответственно при сравнительно не высоких показателях селективности 30 – 35 %.

Литература

1. К.А. Багдасарова, Э.Л. Дзидзигури, Г.П. Карпачева и др. Фазообразование в металл-углеродных нанокомпозитах // Перспективные материалы. 2011. No. 11. С. 419-425.

2. Селиванов В.Н., Смыслов В.Ф. Рентгенографический анализ распределения сферических кристаллитов // Кристаллография. 1993. Т. 38. No. 3. С. 174-180.