ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЦЕЛЛЮЛЯЛИЗИРОВАННОГО МАТРИКСА БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ УРЕТРЫ КРОЛИКА

Брумберг В.А., Астрелина Т.А., Кызласов П.С., Кобзева И.В., Лаук-Дубицкий С.Е., Сучкова Ю.Б., Никитина В.А., Добровольская Е.И., Карасева Т.В., Губарев К.К., Бушманов А.Ю., Самойлов А.С.

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва

В настоящее время трансплантология сталкивается с целым рядом нерешенных проблем, связанных с острой необходимостью большого количества донорских сосудистых аллотрансплантантов (аллографтов) маргинального происхождения, с их эффективным, функциональным сохранением и уменьшением нежелательных явлений после их трансплантации. По этой причине большинство современных исследований направлено на разработку тканеинженерных сосудистых аллографтов, что обеспечивает абсолютную гистосовместимость, безопасность, эффективность и сохранение их функциональных свойств. Сосудистые аллографты, полученные от доноров маргинального происхождения, менее склонны к инфицированию в отличие от синтетических биопротезов, однако вследствие индуцированного иммунного ответа подвержены патологической кальцинации и дегенерации. Децеллюляризированные аллографты позволяют получить биоматериалы, полностью или частично лишенные перечисленных недостатков и способные ускорить эндогенное формирование новых тканей. Децеллюляризированные аллографты могут использоваться в реконструктивной сосудистой хирургии и в других областях трансплантологии, поскольку внеклеточный матрикс сосудистых аллографтов выполняют ключевую роль в регулировании поведения контактирующих с ним клеток - их развития, миграции, воспроизведения, формы и функционирования. Таким образом, децеллюляризированные аллографты являются перспективным альтернативым материалом в реконструктивной хирургии.

Целью данной работы явилось получение децеллюляризованного матрикса человеческой бедренной артерии, изъятой от донора маргинального происхождения, для последующего протезирования уретры кролика. Для снижения иммуногенности проводилась децеллюляризация с использованием стандартного детергентно-ферментативного протокола в условиях перфузии растворами ионных (додецилсульфат натрия - SDS) и неионных детергентов (Triton X100) в трубчатой статичной камере, подключенной к перистальтическим головкам проточного биореактора (EBERS TEB500 MasterUnit). При гистологическом исследовании срезов децеллюляризированной артерии (окраска гематоксилином—эозином) выявлено отсутствие ядерного материала с сохранением волокон эластина в медиальном слое, в некоторых срезах было отмечено единичное незначительное разрушение коллагеновых волокон интимального слоя. Полученный стерильный сосудистый ксенографт использовали в качестве протеза при реконструкции уретры лабораторного кролика (полное замещение), весом 5 кг, согласно правилам по работе с лабораторными животными. В посттрансплантационном периоде отмечалось адекватное функционирование ксенопротеза, отсутствие иммунологического отторжения, инфицирования. Вывод животного из эксперимента был осуществлен через 2 месяца. При гистологическом исследовании сформированной уретры (окраска гематоксилином—эозином) выявлено формирование переходного эпителия на всем протяжении ксенопротеза.

Таким образом, стандартный детергентно-ферментативный протокол позволяет добиться эффективного удаления ядерного материала клеток, их цитозольных компонентов и мембран, что обеспечивает получение неиммуногенного, эффективного и безопасного ксенографта.