ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БИОИМПЛАНТАТОВ НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА

Кузьмин М.В.1,2,3, Фадеева И.С.1,2,3, Горбачев Д.П.1,2,3, Аббасов Т.А.4, Сенотов А.С.1,2, Фадеев Р.С.1,2,3, Фесенко Н.И.3, Ольхов А.А.5, Гурьев В.В.4, Акатов В.С.1,2,3

1ФГБУН ИТЭБ РАН, Пущино, Институтская, 3, +7(496)773-94-52; 2ООО «Рецептор», Пр. Науки, д.3, +7(985)308-21-98; 3ФГБОУ ВПО «ПущГЕНИ», Пущино, Пр. Науки, 3, +7(496)773-18-57; 4ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, ул. Делегатская, 20-1, +7(495) 972-96-66; 5ФГБУН ИХФ РАН им. Н.Н. Семёнова, Москва, Косыгина, 4, +7(495)939-7200. aurin.fad@gmail.com

В реконструктивной хирургии применяют различные полимерные имплантаты, однако при использовании синтетических полимеров всегда есть риск возникновения воспаления или реакции отторжения, поэтому биосовместимость и биоинтеграция являются основными свойствами, которыми должен обладать исходный материал.

В работе исследовали эффективность применения имплантатов ахиллова сухожилия, изготовленных на основе нановолоконных матов поли-3-гидроксибутирата(ПГБ), закрепленных на опорных нитях. Имплантация образцов осуществлялась путем замещения тотального дефекта нативного сухожилия (крысы линии Wistar, ♂, 180-200 гр, n≥6). В контрольной группе дефект ахиллова сухожилия замещали только 4-мя полиамидными мононитями без ПГБ-матов. Эксплантацию материала выполняли через 2, 5 и 13 нед.имплантации.

Интерпретация результатов осуществлялась с помощью комплексной морфофункциональной оценки эксплантов и криосрезов образцов с получением панорамных гистотопограмм (световая и конфокальная микроскопия).

По результатам выполненных исследований было обнаружено, что в контрольных образцах на всех сроках эксплантации наблюдалось отсутствие каких-либо признаков регенерации: новообразование регенерата или грануляционной ткани отсутствовало, в месте фиксации опорных нитей наблюдалось прорезание тканей; наблюдались общие признаки дегенерации икроножной мышцы, усиливающиеся к 13 нед.имплантации. В отличие от контроля, в опытных образцах уже к 5-й неделе эксперимента наблюдалось формирование прочного соединительно-тканного регенерата. Обнаружено, что в месте замещения имплантата регенерат имеет четко выраженный структурированный характер; в месте контакта со здоровыми тканями реципиента отсутствуют признаки реактивного изменения или образования плотных капсул, свидетельствующие о высокой степени биосовместимости и активной биоинтеграции имплантата, а также об отсутствии токсического/цитостатического эффекта продуктов резорбции использованных материалов. При проведении функциональной оценки материала, показано, что регенерат надежно фиксировал икроножную мышцу к пяточному бугру до потери натяжения опорных нитей с полноценным функционально-анатомическим замещением утраченного сухожилия.

Таким образом, разработанный коллективом авторов имплантат на основе нановолокон ПГБ имеет высокий потенциал функционального замещения утраченных сухожилий и/или связок. Для выявления спектра применения разработанных материалов, начат цикл неклинических испытаний новых имплантатов связочного аппарата на основе нановолокон ПГБ.

Работа проведена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «ФИМТ», Совета по грантам Президента РФ, ГЗ ВУЗу (Проект №768), а также Фонда содействия РМПНТС.