Создание тканеинженерного эквивалента хрящевой ткани с использованием полилактида

Копелев Павел Владимирович

студент

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, кафедра медицинской физики, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: paxa94@bk.ru

В настоящее время болезни суставов занимают второе место в мире после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Незначительные повреждения хрящевой ткани можно лечить медикаментозно. В более серьезных случаях из-за недостаточной способности хряща к регенерации приходится прибегать к трансплантации. Одним из наиболее разработанных способов такого лечения является аутологичная трансплантация хондроцитов. Однако существует проблема фиксации вносимых клеток в месте повреждения. Работы, которые проводятся в настоящее время, касаются как подбора биодеградируемого материала со свойствами высоко организованного плотного межклекточного матрикса хряща, так и выявления подходящего типа клеток и способа введения клеток в матрикс. Целью настоящего исследования являлось тестирование in vitro возможности использования полилактида и его композита с коллагеном в качестве носителя для хондроцитов.

Эксперименты проводили с использованием диплоидной культуры хондроцитов новорожденного кролика, выделенных из суставного хряща. В качестве материала-носителя клеток тестировали поли(L,L)-лактид с вязкостью =4.0 дл/г (Sigma, США). Клетки наносили либо на прикреплённые к покровным стёклам прозрачные полилактидные плёнки, либо на трехмерные скаффолды, изготовленные методом выщелачивания. На скаффолды клетки наносили как путем адгезии клеточной суспензии в минимальном объеме ростовой среды, так и в составе геля из коллагена I типа. Морфологию клеток изучали с помощью прижизненной инвертированной световой микроскопии. Жизнеспособность хондроцитов оценивали в следующих вариантах опыта: 1) клеточную суспензию или клетки в составе коллагенового геля наносили на нативный или проинкубированный в ростовой среде скаффолд; 2) клетки инкубировали в экстракте из материала; 3) культивировали монослой клеток в присутствии материала. Через 1 сут проводили МТТ-тест.

В ходе исследований было выявлено, что полилактидные скаффолды не являются токсичными для хондроцитов кролика. Хондроциты на пленках из полилактида через 2 сут располагались в виде небольших скоплений (10-20 клеток). По сравнению с клетками на стандартном пластике для культивирования они принимали более компактную полигональную форму, у них было меньше межклеточных контактов. В составе коллагенового геля клетки приобретали звездчатую форму с вытянутыми филоподиями. В случае композитной конструкции на основе полилактида и коллагена форма клеток была такая же. Статистических различий между оптическими плотностями контрольного и всех исследуемых на жизнеспособность вариантов выявлено не было. Нанесение клеток в составе коллагенового геля и определение с помощью МТТ-теста относительного количества клеток в трехмерном композите показало, что количество жизнеспособных клеток в носителе с коллагеном намного больше количества клеток на полилактидном носителе без него.

В данном исследовании показано, что для создания тканеинженерного эквивалента хрящевой ткани целесообразно применять композитную структуру из твердого полилактидного носителя и коллагенового геля с хондроцитами.