Микроносители на основе фиброина шелка для клеток, участвующих в регенерации кожи

Котлярова М.С., Мойсенович А.М.

Аспирант, абитуриент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

биологичсекий факультет, Москва, Россия

E–mail: kotlyarova.ms@gmail.com, a-moisenovich@mail.ru

Микроносители – это частицы из биосовместимых материалов, часто применяемые с целью наработки клеток для клеточной терапии. Доставка клеток, культивируемых на биорезорбируемых микроносителех, может быть осуществлена без снятия клеток с подложки.

Из трехмерных пористых матриксов на основе фиброина (Ф) и матриксов, содержащих 30% желатина (ФЖ), были получены микроносители. Структуру микроносителей изучали методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ). Изучали пригодность микроносителей для культивирования клеток, участвующих в регенерации кожи. Скорость пролиферации клеток оценивали методом МТТ-теста. Также анализировали рост кератиноцитов методом КЛСМ по флуоресценции GFP, экспрессируемому клетками.

Поверхность Ф- и ФЖ- микрочастиц имела сложную форму, обеспечивающую большую площадь для адгезии клеток, свободный доступ питательных веществ и газообмен. Среди полученных микроносителей обоих типов преобладали частицы размером от 100 до 250 мкм.

Характер роста фибробластов на Ф- и ФЖ-микроносителях существенно отличался. На Ф-микроносителях фибробласты линии 3Т3 активно пролиферировали с первого дня культивирования. На ФЖ-носителях увеличение количества клеток не наблюдалось до 3 дня, после чего скорость пролиферации значительно увеличивалась. К 7 дню культивирования количество клеток на двух типах микроносителей выравнивалось.

Клетки первичной культуры кератиноцитов активно пролиферировали в течение 7 дней на обоих типах микроносителей. Более 95% клеток содержали типичные маркеры кератиноцитов базального слоя – цитокератины 5 и 14.

Сниженная скорость пролиферации фибробластов на начальных этапах культивирования на ФЖ-микроносителях может позволить создать оптимальные условия для нормального развития кератиноцитов при формировании клеточной композиции.

Таким образом, полученные Ф- и ФЖ-микроносители могут быть использованы для культивирования in vitro фибробластов и кератиноцитов – основных типов клеток, участвующих в регенерации кожи.

Работа осуществляется при поддержке Минобрнауки РФ по Соглашению о предоставлении субсидии от 27 ноября 2014 г. №14.604.21.0148 "Биорезорбируемые микроносители для доставки клеток в область заживления и регенерации ран", уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60414X0148.

Работа выполнена с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Программы развития Московского Университета и на оборудовании ЦКП МГУ имени М.В.Ломоносова при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.