Разработка остеопластических матриц для реконструктивных технологий травматологии и ортопедии. 
Кирсанова П. О 1,2,3, Фадеева И.С.1,2,3, Сенотов А.С.1,2, Фадеев Р.С.1,2,3, Горбачев Д.П.1,2,3, Фесенко Н.И.3, Гурьев В.В.4, Лекишвили М. В. 4, Акатов В.С.1,2,3. 
(1ФГБУН ИТЭБ РАН, Пущино, Институтская, 3, +7(496)773-94-52; 2ООО «Рецептор»,  3ФГБОУ ВПО «ПущГЕНИ», Пущино, Пр. Науки, 3, +7(496)773-18-57; 4ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, ул. Делегатская, 20-1, +7(495) 972-96-66; e-mail — kirsanova_polina_work@mail.ru).

В современной реконструктивной травматологии/ортопедии широко применяются модифицированные донорские материалы ксеногенного происхождения, что обусловлено высокой доступностью данных материалов, гомологичностью внеклеточного матрикса, высокой вероятностью биоинтеграции, известными сроками резорбции и выраженным остеокондуктивным эффектом. Однако, несмотря на интенсивные разработки в этой области, идеальный материал с необходимыми свойствами до сих пор не найден, а синтетические и биоискусственные материалы мирового рынка дороги и не обладают  необходимым спектром искомых характеристик.

В связи с востребованностью ксеногенных костных матриц в биомедицине задачей данного исследования стала разработка оптимальной методики (с низкой трудоемкостью, ценой, высоким выходом продукции) обработки костной ткани животного происхождения для получения максимально очищенного, неиммуногенного, деминерализованного остеоматрикса, сопровождающееся минимальным повреждением органических внеклеточных структур. Решение поставленных задач способно обеспечить не только  остекондуктивные свойства материалов, исключит риск отторжения имплантатов, но также позволит в дальнейшем модифицировать деминерализованные костные ксеногенные матрицы различными индукторами остеогенной дифференцировки с целью повышения регенеративного потенциала и обеспечения высокой степени биоинтеграции в организме реципиента.

В ходе работы было исследовано 15 алгоритмов очистки костной ткани крупного рогатого скота, 6 из которых являются валидированными (используются в клинической практике), а 9 – экспериментальными (разработаны авторским коллективом). Целью предимплантационной обработки донорской костной ткани являлось подавление иммуногенности путем щадящей децеллуларизации и делипидизации, а также придание материалам остеокондуктивных свойств путем деминерализации и максимального сохранения интактности матрикса. Оценка эффективности разработанных протоколов проводилась на модели гетеротопической подкожной имплантации полученных образцов крысам (самцы линии Wistar, масса 180-200 грамм, условия содержания – ad libitum) на сроки 6 и 13 недель имплантации. После выведения животных из эксперимента проводили макроскопическую оценку и гистологический анализ экспериментальных образцов (H&E, дифференциальные окраски по Голднеру, ван-Гизону, ван Коссу); получение гистотопограмм приводили при помощи ПрО NIS Element, Nikon Ti-E.

В докладе обсуждаются полученные результаты: по сравнению с общеизвестными методами очистки введение щадящих способов деминерализации (низкие концентрации кислот, щадящие халатно-солевые буферы) и многоступенчатой делипидизации позволяет максимально сохранить интактность ВКМ, что обеспечивает  минимальные сроки начала остеоинтеграции и ремоделирования матрикса имплантатов клетками реципиента.

По итогам проведенного эксперимента отобрано 3 наиболее перспективных протокола обработки костной ткани ксеногенного происхождения; начат цикл  работ по исследованию биоэффективности полученных материалов с использованием модели ортотопической имплантации лабораторным животным.

Таким образом, обнаружено, что используемые в настоящее время методы обработки в значительной степени повреждают матрикс и для достижения искомого остеокондуктивного/остеоиндуктивного эффекта требуется разработка предимплантационных протоколов, нацеленных на сохранение первичной структуры  ВКМ и полную делипидизацию донорского костного материала.

Работа проведена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «ФИМТ» (№ФИМТ-2014-136), Совета по грантам Президента РФ, ГЗ ВУЗу (Проект №768), а также Фонда содействия РМП НТС.