Иммобилизация наночастиц серебра на поверхности клеточных стенок S. cerevisiae и кишечной палочки E. coli

Данилушкина А.А., Коннова С.А.

Kazan Federal University, Russia, Kazan, anchutka124@gmail.com

В настоящее время существующий метод послойного нанесения наночастиц (layer-by-layer) на живые объекты имеет сразу несколько недостатков. Они включают в себя длительный процесс нанесения полиэлектролитов и уменьшение жизнеспособности покрываемых объектов. Мы предлагаем заблаговременную подготовку наночастиц для сокращения времени покрытия биологических объектов наночастицами (полиэлектролитная стабилизация). Также мы решили выяснить влияние полиэлектролит-стабилизированных наночастиц серебра на жизнеспособность дрожжей S.cerevisiae и бактерии E. coli.

Серебряные наночастицы синтезировали цитратным методом. Для стабилизации наночастиц серебра мы использовали следующие полиэлектролиты: PAH (polyallylamine hydrochloride), PEI (polyethyleneimine), PDADMAC (poly (diallyldimethylammonium chloride)). Затем мы покрывали клетки дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. coli полученными полимер-стабилизированными наночастицами серебра. Для определения влияния полиэлектролитов и серебряных наночастиц на жизнеспособность дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. coli мы использовали тесты на токсичность: окрашивание витальными красителями (FDA, Propidium iodide) и построение кривой роста.

Серебряные наночастицы были стабилизированы полиэлектролитами: PAH, PDADMAC, PEI. Дрожжи и бактерии были покрыты полимер-стабилизированными серебряными наночастицами. Покрытые клетки были охарактеризованы следующими видами микроскопии: атомно-силовая микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, гиперспектральная система CytoViva. По полученным данным кривых роста дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. coli следует, что полиэлектролит PAH слабо влияет на их жизнеспособность (95,9% ± 7,8 живых клеток относительно контроля), полиэлектролит PDADMAC влияет на жизнеспособность сильнее (93,6% ± 5,2 живых клеток относительно контроля), а PEI больше всех влияет на жизнеспособность клеток (63,3% ± 6,1 живых клеток относительно контроля). Сами же наночастицы серебра мало влияют на жизнеспособность дрожжей S. cerevisiae и бактерий E. coli (97,9% ± 2,1).

Мы описали быстрый метод нанесения серебряных наночастиц, стабилизированных полиэлектролитами, на дрожжи S. cerevisiae и бактерии E. coli. Также мы выяснили, что наибольшей цитотоксичностью обладают серебряные наночастицы, стабилизированные полиэлектролитами PEI и PDADMAC. Таким образом полученные нами полимер-стабилизированные серебряные наночастицы значительно упрощают процесс покрытия дрожжей S.cerevisiae и бактерий E. coli.

Данное исследование было поддержано грантом Российского Научного Фонда № 14-14-00924.