УДК 621.382

МИКРОФЛЮИДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕПАРАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

В.Н. Вязьмитин, В.В. Поляков

Институт нанотехнологии, электроники и приборостроения Южного федерального университета

г. Таганрог, ГСП-17А, пер. Некрасовский 44

e-mail: vyazmitin95@gmail.com

Интерес к изучению свойств и состава крови с давних времен интересовал человечество. Очень важным является разделение крови на её компоненты: тромбоциты, лейкоциты, эритроциты и т.п. Эти знания дают представление о состоянии здоровья человека, позволяют определить оптимальное лечение, прогнозируют развитие заболевания и др. Лишь благодаря развитию современных технологий, мы можем создавать различные устройства, в том числе и нанометрового масштаба. Это различные системы-на-кристалле, микрофлюидные устройства (биохимические микродатчики, микроклапаны, микронасосы и т.п.) реализующие функции разделения, сбора и анализа биологических жидкостей.

С точки зрения биологии и медицины, кровь представляет собой смесь различных форменных элементов, таких как красные клетки крови, лейкоциты и др [1]. Разделение и сбор таких элементов является необходимым шагом для последующего количественного исследования и биохимического анализа крови.

В данной работе предлагается конструктивное решение микрофлюидного устройства лаборатории-на-кристалле, с помощью которой можно провести экспресс-анализ крови, основанный на принципах фильтрации и сепарации составляющих кровь компонентов. Технологические решения реализации данного устройства заключаются в использовании процессов поверхностной обработки микроэлектроники, фокусированных ионных пучков и атомно-силовой микроскопии. Разработан технологический маршрут изготовления устройства.

Формирование каналов микрофлюидного устройства производилось на установке плазмо-химического травления в индуктивно-связанной плазме STE ICPe 45 (ЗАО «Научное и технологическое оборудование» г. Санкт-Петербург). Мембранные элементы системы сепарации были сформированы фокусированным ионным пучком на электронном микроскопе с системой электронной литографии Nova Nanolab 600 (FEI, Нидерланды). После формирования элементов проводилась пассивация элементов устройства диоксидом кремния.

Таким образом, произведенные расчеты и реализация технологии формирования элементов микрофлюидного устройства для сепарации могут быть осуществлены в приборе для анализа крови, а так же откроет новые пути исследования в области биомедицинских нанотехнологий.

Литература:

1. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. Физиология человека, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2003. - 656 с.