Создание новых сенсорных материалов на основе 3-аминофенил- и 3-тиенилборных кислот

Чухнина А.Б.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:chuhninaann@gmail.com

Определение микроорганизмов востребовано в медицине, промышленности, охране окружающей среды и лабораторной практике. Клеточная стенка микроорганизмов состоит из углеводов и оксикислот, содержащих диольные группы. Широкое распространение получили сенсоры на основе фенилборной кислоты, способной связываться с полиолами, даже будучи включенной в полимерную цепь. Наиболее перспективными для детекции являются электрохимические методы, обладающие рядом преимуществ: простота применения, экспрессность, возможность создания безреагентных систем и проведения анализа в режиме реального времени.

Для эффективного определения сахаров и оксикислот разработан электрохимический сенсор  на основе боронат-замещенного полианилина, позволяющий отличать специфическое взаимодействие от неспецифического или фонового. Такой сенсор, созданный с использованием взаимопроникающих электродов, обеспечивающих высокую чувствительность [1], был успешно применен для детекции плесневых грибов Penicillium chrysogenum в водной среде [2].

Для создания сенсорного материала в работе [2] использовали циклическую вольтамперометрию, однако для модификации сложных микроэлектродных структур целесообразно применить метод гальваностатического осаждения, позволяющий контролировать степень прорастания  полимера 3-аминофенилборной кислоты в межэлектродное пространство и его толщину.

В данной работе определены оптимальные условия гальваностатического электроосаждения проводящего боронат-замещенного полианилина. Для исследования проводящих свойств полученных материалов использовали высокочувствительный и информативный метод спектроскопии электрохимического импеданса. Из данных аппроксимации спектров импеданса определены аналитические характеристики сенсоров на основе замещенного полианилина, осажденного гальваностатически, в условиях связывания с глюкозой, которые не уступают характеристикам таковых, полученных при потенциодинамическом режиме осаждения. Коэффициент чувствительности: (10.2±0.6) М-1, предел обнаружения: 1 мМ, диапазон определяемых содержаний: 3-130 мМ.

В качестве альтернативного варианта проводящего полимера с функциональной группой борной кислоты предложен полимер 3-тиенилборной кислоты, в виду высокой механической стабильности и устойчивости тиофена. Замещенный политиофен,  осажденный в потенциодинамическом режиме, также исследовали методом спектроскопии электрохимического импеданса, но аналогичного эффекта повышения проводимости при специфических взаимодействиях с полиолами, как в случае боронат-замещенного полианилина, не наблюдается.

Литература

- Varshney M., Li Y.B. // Biosensors & Bioelectronics. 2009. Vol. 24 p. 2951-2960

- Komkova M.A., Andreyev E.A., Nikitina V.N., Krupenin V.A., Presnov  D.E., Karyakina E.E., Yatsimirsky A.K., Karyakin A.A. Novel Reagentless Label-Free Detection Principle for Affinity Interactions Resulted in Conductivity Increase of Conducting Polymer // Electroanalysis. 2015. Vol. 27, № 9, p. 2055-2062