Ионоселективный электрод с откликом на ион линкомицина

Арефьев Д.В., Новикова В.В.

Студент; аспирант

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: mitya.arefjew@yandex.ru

На сегодняшний день в связи с непрерывным увеличением числа антибиотиков, ростом фальсифицированной продукции на рынке остро встает вопрос о создании методик как качественного, так и количественного анализа этих препаратов. Среди широко применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний применяют линкомицин. В настоящее время для анализа биологически - активных веществ предложены надежные ионоселективные электроды (ИСЭ), которые упрощают аналитическую процедуру и имеют низкую погрешность измерений. Цель нашей работы - создание ионоселективного электрода с откликом на линкомицин. Для изготовления ИСЭ использовали ионоселективную мембрану состава (процент по массе): поливинилхлорид: дибутилфталат: электрод активное вещество (ЭАВ) - 55:40:5. В качестве ЭАВ использовали ионный ассоциат катиона линкомицина и молибдокремниевой кислоты. Известно, что использование трансдьюсера вместо внутреннего электрода сравнения позволяет существенно улучшить метрологические характеристики ионоселективного электрода. Поэтому нами были изготовлены ионоселективные электроды в двух вариантах 1) классический (с внутренним электродом сравнения и ионоселективной мембраной) и 2) с  трансдьюсером, представляющим собой пластифицированную мембрану состава: поливинилхлорид: дибутилфталат: полианилин в соотношении (40:35:25). Трансдьюсер находился между ионоселективной мембраной и токоотводом. Исследование электродных функций полученных электродов показало, что оба они имеют крутизну электродной функции в пределах 35 мВ/pС, что соответствует теоретическим значениям, при этом минимально определяемая концентрация 1-5 (pC), диапазон которой является достаточным для большинства практических измерений. Следует отметить, что время стабилизации показаний у электрода с трансдьюсером гораздо меньше, чем традиционного электрода, а время жизни электрода с трасндьюсером значительно выше, чем классического электрода, а именно более 9 месяцев, в то время как классический работает не более 3 месяцев.